Создание гибридных материалов на основе углеродных нанотрубок и нанокластеров меди, оценка параметров полученных гибридных систем.

Фомин В.В.

Магистр.

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова,

биологический факультет, Ярославль, Россия

E-mail: Grindevalt2@yandex.ru

На сегодняшний день область применения гибридных материалов очень широка и напрямую связана с созданием различных покрытий на их основе, которые могут обладать повышенной механической прочностью и устойчивостью.

Углеродные нанотрубки (УНТ) являются одним из самых уникальных современных материалов, в том числе и базисом для гибридных систем. Так, иммобилизованные на их поверхности каталитические центры (например, наночастицы металла) позволяют использовать полученный материал в качестве катализаторов в реакции гидрирования-дегидрогалогенирования хлорорганических соединений, таких как хлорацетофенон или гексахлорбензол [1]. Механические и магнитные свойства материалов на основе УНТ с интеркаллированными наночастицами металлов открывают широкие перспективы создания гибридных материалов с уникальными физико-химическими свойствами и различного функционального назначения: газоаккумулирующих и каталитических систем, селективных газовых сорбентов, упрочненных УНТ, магнитных полимерных нанокомпозитов [2].

На первом этапе исследований были произведены квантово-химические расчеты структур УНТ-Cu, где атомы меди находились в близи разных функциональных групп. Выявлено, что для наночастиц меди наиболее энергетически выгодно положение на функциональной группе -C6H5-NO2.

Далее были подобраны условия для формирования  наноразмерных частиц меди в присутствии углеродных нанотрубок, а также выбран наиболее активный стабилизатор наночастиц меди. В качестве метода синтеза был принят метод восстановления сульфата меди гидразин сульфатом в водном растворе.

Контроль образования наночастиц меди осуществлялся методом УФ-спектроскопии, электронной и сканирующей туннельной микроскопии.

Анализ полученного гибридного материала методом УФ-спектроскопии показал, что в области 520-565 нм наблюдается пики, характерные для наноразмерных частиц меди.

При оценке модифицированных нановолокон с восстановленными частицами меди на поверхности  методом сканирующей туннельной микроскопии установлено, что диаметр полученных объектов составляет 20-27нм, когда диаметр нановолокон без атомов меди находится в диапазоне 6-12 нм.

Анализ микроснимков, сделанных на электронном микроскопе  показал присутствие кластеров меди, стабилизированных углеродными нанотрубками. Так, на рис. четко видны частицы меди размером 20 – 30 нм, сформированные на поверхности УНТ. Следует также отметить, что наночастицы меди присутствуют только на УНТ. Наноразмерные кластеры меди на поверхности углеродных нанотрубок значительно увеличивают диаметр последних, а значит и их прочность.

Литература

- Суздалев И.П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов. М.: КомКнига/Москва, 2006, с. 406-423.

- Третьяков Ю.Д., Лукашин А.В., Елисеев А.А. Синтез функциональных нанокомпозитов на основе твердофазных нанореакторов // Успехи химии 73 (9). 2004. с.974-996.