Аморфный полифосфат кальция, полученный из полифосфорной кислоты 
с использованием ионного обмена
Мухин Егор Алексеевич

Студент
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
факультет наук о материалах, Москва, Россия
E-mail: emukhin@lenta.ru

Материалы на основе фосфатов кальция находят широкое применение в медицине в качестве материалов для костных имплантатов. [1] Регенеративный метод лечения, определяющий развитие современной медицины, предполагает использование биосовместимых резорбируемых материалов, способных вызывать образование новой ткани и постепенно ей замещаться.

Для успешного использования материала требуется, чтобы мольное соотношение атомов кальция к фосфору было меньше, чем у основной неорганической составляющей костной ткани человека ― гидроксиапатита (Са/Р = 1,67). Наибольшей растворимостью обладают композиционные материалы с наименьшим соотношением Ca/P. Таким образом, перспективна разработка методов синтеза фосфатов кальция с соотношением Са/Р = 0,5, в частности, полифосфата кальция Ca(PO3)2. Исследования in vitro [2] и in vivo [3], проведённые ранее, свидетельствуют о том, что полифосфат кальция может быть использован в составе материалов для костных имплантатов.

Целью настоящей работы является получение порошков фосфатов кальция с мольным соотношением Са/Р = 0,5. Порошки полифосфата кальция были синтезированы из различных растворимых солей кальция (ацетата, хлорида и нитрата) и полифосфорной кислоты, полученной из полифосфата натрия с использованием ионного обмена:

ионообменная смола

NaPO3 HPO3

HPO3 + CaX2 = Ca(PO3)2 + 2HX

(X = CH3COO–, Cl–, NO3–)

В работе использованы следующие методы исследования синтезированных образцов:  рентгенофазовый анализ (РФА), термический анализ (ТА), масс-спектрометрия (МС) и растровая электронная микроскопия (РЭМ). Термическая эволюция свойств полученных порошков была исследована методом изотермических выдержек в интервале от 200 до 800°C. Были проведены термический и рентгенофазовый анализ синтезированных порошков,  прокалённых при различной температуре. Показано, что из всех пар прекурсоров были получены рентгеноаморфные порошки, предположительно имеющие состав Са(РО3)2 • xН2О. После прокаливания при 800°C фазовый состав всех полученных порошков был представлен β-Са(РО3)2.

Работа выполнена на Факультете наук о материалах МГУ им. М. В. Ломоносова и в лаборатории неорганического материаловедения кафедры неорганической химии химического факультета МГУ.

Литература

- Сафронова Т. Медицинское неорганическое материаловедение в России: кальцийфосфатные материалы / Сафронова Т., Путляев В. // НАНОСИСТЕМЫ: физика, химия, математика. – 2013. – Т. 4, № 1. – С. 24–47.

- Waldman Stephen D., Characterization of cartilagenous tissue formed on calcium polyphosphate substrates in vitro / Waldman Stephen D., Grynpas Marc D., Pilliar Robert M., Kandel Rita A. // Journal of Biomedical Materials Research. – 2002. – Vol. 62, Is. 3. Р. 323–330.

- Pilliar R. M. et al. Porous calcium polyphosphate as load‐bearing bone substitutes: In vivo study //Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials. – 2013. – Vol. 101, Is. 1. P. 1–8.