Подбор оптимальных условий среды для функционирования полиэлектролитного ферментного микродиагностикума.

Ким А.Л.1, Мусин Е.В.1, Тихоненко С.А.2

1студент, 2кандидат биологических наук

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

биологический факультет, Москва, 2Институт теоретической и экспериментальной  биофизики Российской академии наук, Пущино, Россия.

E–mail: kimerzent@gmail.com

Целью данной работы является оптимизация работы, разработанного нами полиэлектролитного ферментного микродиагностикума (подбор оптимального состава среды, методов многократного использования и применения в клинико-биохимическом анализе на реальных биологических жидкостях).  Такой микродиагностикум выполнен в виде ансамбля полиэлектролитных микрокапсул, с включенным в них ферментом (уреазой), оболочки которых состоят из чередующихся слоев поликатиона (полиаллиламин) и полианиона (полистиролсульфонат).

Нами было исследовано влияние концентрации моно и дивалентных солей (NaCl  и Na2SO4) на активность инкапсулированого фермента. Активность фермента изучалась спектрофотометрическим методом с использованием pH зависимого красителя - бромкрезола.

Из полученных данных видно, что 200мМ NaCl увеличивает активность фермента, это обуславливается электростатическим экранированием полиэлектролита и фермента, и как следствие уменьшением образования полиэлектролит-ферментного комплекса. Добавление 2мМ Na2SO4 также приводило к увеличению активности  инкапсульрованного фермента, что объясняется образованием связей между аминогруппами полиаллиламина и сульфогруппами соли. Такие связи приводят к  увеличению жёсткости цепи, уменьшению воздействия полиэлектролита на фермент и освобождению  активной петли белка.

Поскольку применение сульфата натрия увеличивает активность фермента, при  этом не оказывает существенного влияния на оболочку микрокапсул, а также время хранения инкапсулированного фермента. Нами предлагается использовать 2мМ раствор Na2SO4 как при хранении, так и при проведении анализа.

Кроме того, нами разработана методика извлечения инкапсулированного фермента из анализирующего раствора с его дальнейшем использованием. Для этого мы изучили два способа извлечения микрокапсул из реакционной среды: метод центрифугирования анализируемой жидкости, содержащей микрокапсулы, и метод их фильтрования. Стоит отметить, что метод фильтрования оптимален для многоразового применения микродиагностикума (не менее 60-ти раз), при этом разброс значений между повторениями не превысил 3%, что полностью соответствует нормам, предъявляемым данному типу диагностических препаратов.