Характеристики кристаллизации модельных стекол

в области больших переохлаждений

Галимзянов Булат Наилевич

Аспирант

Казанский (Приволжский) федеральный университет,

Институт физики, Казань, Россия

E-mail: bulatgnmail@gmail.com

В настоящее время одна из актуальных задач физики конденсированного состояния связана с исследованием механизмов зародышеобразования в переохлажденных жидкостях. При этом наибольший интерес представляют критические параметры кристаллической нуклеации в стеклах, которые до сих пор являются плохо изученными. Причиной тому служит малая подвижность частиц (атомов или молекул) вещества и, как следствие, чрезвычайно большое время структурной релаксации в области переохлаждений ΔTTm>0.4 (где Tm - температура плавления). В связи с этим исследование процессов зародышеобразования в стеклах сложно осуществить в экспериментально доступных временных масштабах. В настоящей работе решение данной задачи будет выполнено на основе численного эксперимента с использованием методов компьютерного моделирования молекулярной динамики [1, 2].

Нами рассматривались две разные системы: 1) - однокомпонентная модель Джугутова (Dz) и 2) - бинарная система Леннард-Джонса (bLJ) [2, 5]. Стекольные образцы, состоящие из N=7000 частиц, приготовлены быстрым охлаждением уравновешенного жидкого расплава со скоростью dTdt=0.001ε(kBτ). Обе модельные системы, при внешнем давлении P(Dz)=14εσ3 и P(bLJ)=17εσ3, характеризуются температурой плавления Tm(Dz)≈1.51εkB и Tm(bLJ)≈1.65εkB. Для удобства единицы измерения физических величин представлены через энергию связи ε, диаметр частицы σ, время τ и постоянную Больцмана kB.

В ходе моделирования молекулярной динамики идентификация частиц входящих в кристаллическую фазу выполнена на основе расчета параметров ориентационного порядка Стейнхардта-Нельсона [4]. Обнаружено, что с течением времени в модельных стеклах Dz и bLJ начинают образоваться очаги кристаллической фазы (кристаллиты), распределенные равномерно по всему объему системы (рис.1).

Рис.1. Трехмерный мгновенный снимок конфигурации частиц Dz-системы, образующих упорядоченную структуру при температуре T=0.15εkB. Слева: в момент времени t=150τ. Справа: в момент времени t=400τ

На основе кластерного анализа рассчитаны временные эволюции размера n(t) самого крупного кристаллического зародыша для серии из 50 независимых численных экспериментов. Среднее время ожидания появления первого критического зародыша τ1 размером n и скорость нуклеации J1 рассчитаны в ходе анализа соответствующих временных зависимостей n(t) с использованием метода среднего времени первого появления (СВПП) [2, 3]. Скорость пристегивания частиц g+ рассчитана на основе среднеквадратичного изменения числа частиц в критическом зародыше. Численные значения нуклеационных характеристик Dz и bLJ-стекол представлены в табл.1 для области переохлаждений 0.6<ΔTTm<0.98.

| Система |  |  | J1, (σ−3τ−1) | g+, (τ−1) | τ1, (τ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bLJ | 0.01 | 423 | 0.2220.0091 | 21 | 84390 |
|  | 0.05 | 553 | 0.2280.0078 | 3.51 | 82080 |
|  | 0.1 | 574 | 0.2320.0094 | 4.91 | 80075 |
|  | 0.2 | 584 | 0.2340.0082 | 5.22 | 79575 |
|  | 0.3 | 594 | 0.2360.0071 | 6.42 | 78560 |
| Dz | 0.05 | 886 | 0.3860.0146 | 8.51 | 37260 |
|  | 0.1 | 925 | 0.4260.0134 | 9.71 | 34055 |
|  | 0.15 | 965 | 0.4720.0126 | 11.11 | 30540 |
|  | 0.3 | 1056 | 0.5720.0159 | 11.71 | 25040 |
|  | 0.5 | 1085 | 0.6460.0184 | 12.82 | 22030 |

В ходе анализа полученных результатов установлено, что процесс кристаллизации модельных стекол в области больших переохлаждений является активационным. Также обнаружено, что кристаллиты критического размера имеют форму, близкую к сферической. При этом размер критического зародыша демонстрирует слабый рост с уменьшением переохлаждения. Изменение величины n, в рассмотренных нами температурных областях, является не значительным и составляет Δn≈18 частиц.

Крупномасштабные молекулярно-динамические расчеты выполнены на вычислительном кластере Казанского федерального университета и на суперкомпьютере межведомственного суперкомпьютерного центра Российской академии наук. Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РФФИ (грант № 14-02-00335-a).

Слова благодарности

Выражаю искреннюю благодарность своему научному руководителю Мокшину А.В. за поддержку при написании работы и за бесценные советы.

Литература

- Fokin V.M., Zanotto E.D., Schmelzer J.W.P., Potapov O.V. New insights on the thermodynamic barrier for nucleation in glasses: The case of lithium disilicate // J. Non-Cryst. Solids. 2005. V.351, №18, P. 1491-1499.

- Mokshin A.V., Galimzyanov B.N., Barrat J.-L. Extension of classical nucleation theory for uniformly sheared systems // Phys. Rev. E. 2013. V.87, P. 062307(1)-062307(5).

- Mokshin A.V., Galimzyanov B.N. A method for analyzing the non-stationary nucleation and overall transition kinetics: A case of water // J. Chem. Phys. 2014. V.140, P. 024104(1)-024104(6).

- Steinhardt P.J., Nelson D.R., Ronchetti M. Bond-orientational order in liquids and glasses // Phys. Rev. B. 1983. V.28, № 2, P. 784-805.

- Toxvaerd S., Pedersen U.R., Schroder T.B., Dyre J.C. Stability of supercooled binary liquid mixtures // J. Chem. Phys. 2009. V.130, P. 224501(1)-224501(8).