- Перспективы и актуальные проблемы использования наночастиц серебра

- Анциферова А.А.

- ведущий инженер по метрологии, аспирант

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

Московский физико-технический институт (университет), Москва, Россия

Е-mail: antsiferova_aa@nrcki.ru

С начала XXI века развитие нанотехнологий и их применение в различных отраслях индустрии привело к появлению нового направления в науке - нанобезопасности, включающей в себя проблему защиты окружающей среды и здоровья человека от негативного воздействия нанообъектов. Действительно, вещество в наноформе обладает крайне высокой проникающей способностью и биологической активностью, превосходящей по эффективности своего действия макроскопические объекты той же химической и кристаллической структуры [2]. Попадая внутрь биологических клеток, наночастицы способны приводить к нарушению метаболизма клеток, генетическим изменениям и, в конечном счете, к апоптозу. Тем не менее, в связи с разрозненностью и противоречивостью данных по токсикокинетике и фармакокинетике наночастиц, на настоящий момент отсутствуют нормативы, регулирующие нормы потребления наночастиц человеком и не принимаются меры по их безопасной утилизации для защиты окружающей среды.

Некоторые виды наночастиц, в том числе, наночастицы серебра обладают весьма высокими перспективами применения. Так, наносеребро обладает ярко выраженным терапевтическим эффектом при лечении бактериальных и вирусных инфекций [1]. В отличие от многих широко используемых антибиотиков, оно не проявляет свойств мутагенности к штаммам бактерий. В связи с этими свойствами, наносеребро входит в состав фармакологических препаратов, БАД, гигиенических и упаковочных средств, используется в медицине.

По этой причине требуется поддержка исследований в области нанобезопасности по проведению оценки риска и сертификации нанопрепаратов, в том числе, коллоидного серебра, используемого в промышленности. Одним из актуальных направлений исследований в данной сфере является изучение биокинетик наночастиц серебра в организме млекопитающих. Таким образом, целью настоящей работы является изучение кинетических свойств наночастиц серебра при естественных путях попадания в организм, их транспорта в организме, а также процессов бионакопления и биораспределения.

В данной работе исследования осуществлялись на базе ядерно-физических методов – нейтронно-активационного анализа, проводимого в совокупности с гамма-спектрометрическими измерениями в НИЦ «Курчатовский институт». Ядерно-физические методы демонстрируют ряд преимуществ по сравнению с другими физическими методами для исследования биокинетики: высокую точность оценки массового содержания искомого элемента (до 10-10 г), представительность, интегральность и простоту пробоподготовки. В связи с этим, применение ядерно-физических методов для тестирования нанопрепаратов, в том числе, коллоидного серебра может иметь значительный успех.

Эксперимент проводился совместно с Московским областным научно-исследовательским клиническим институтом им М.Ф. Владимирского, где осуществлялось содержание и кормление лабораторных животных. Лабораторным животным вводили перорально биодобавку коллоидного серебра «Арговит-С» (средний размер наночастиц – 33,7 нм) для моделирования естественного пути попадания наночастиц в организм, при этом были исследованы как процессы накопления, так изучались и процессы выведения наночастиц из организма. В эксперименте участвовали 16 белых мышей-самцов SHK, содержание которых осуществлялось по следующей схеме:

- 1 группа: 2 мыши, отсутствие препаратов, время содержания 2 месяца.

- 2 группа: 2 мыши, отсутствие препаратов, время содержания 3 месяца.

- 3 группа: 6 мышей, пероральное ежедневное введение серебра в количестве 0,1 мкг в сутки, время содержания 2 месяца.

- 4 группа: 6 мышей, пероральное ежедневное введение серебра в количестве 0,1 мкг в сутки в течение 2 месяцев и содержание с отсутствием препаратов в течение последующего 1 месяца.

По окончании первой половины эксперимента производился отбор органов животных (печень, головной мозг, кровь), сушка органов в течение 12 часов при температуре 75ºС. Вторая половина эксперимента проводилась в НИЦ «Курчатовский институт». Подготовленные органы помещались в вертикальные каналы ядерного реактора ИР-8 и облучались в течение 24 часов вместе с эталонными образцами, содержащими известное количество государственного стандартного образца серебра, после окончания сеанса, образцы выдерживались в биозащите в течение 14 дней для распада высокоэнергитичных короткоживущих изотопов. Проводились гамма-спектрометрические измерения и оценивалось массовое содержания серебра в образцах по активности радиоактивного изотопа 110mAg.

Основным результатом настоящего исследования явилось обнаружения эффекта накопления наночастиц серебра в головном мозге и крайне низкая степень их выведения в размере всего 6 % за месяц. При этом, экскреция из других исследованных органов оказалось весьма значительной и согласовывалась с ожидаемыми значениями, несмотря на относительно высокие концентрации в этих органах после двухмесячного введения наночастиц. Данный результат свидетельствует о потенциальной опасности наночастиц серебра и требует проведения тщательной токсико-гигиенической характеристики данного препарата и исследований когнитивных функций животных, принимающих серебро в течение длительного промежутка времени.

Литература

1. Савин Е.И., Субботина Т.И.., Хадарцев А.А., Хренов П.А., Честнова Т.В., Бузулуков Ю.П., Анциферова А.А. Экспериментальное исследование антибактериальной активности наночастиц серебра на модели перитонита и менингоэнцефалита in vivo // Вестник новых медицинских технологий, 2014, Т.8, №1.

2. Prabhu S., Poulose E. Silver nanoparticles: mechanism of antimicrobial action, synthesis, medical applications, and toxicity effects // International Nano Letters, 2012, 2:32