Исследование влияния высокого давления на кристаллическую структуру сложного молекулярного кристалла флуконазола

Горковенко Е.А.1,2, Кичанов С.Е.2, Козленко Д.П.2, Вонсицки Я.В.3, Лукин Е.В.2 , Лате К.4, Савенко Б.Н.2

Студентка

1Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Физический факультет, Москва, Россия

2Объединенный институт ядерных исследований, 141980, Дубна, Россия

3Университет им. А.Мицкевича, Познань, Польша

4Helmholtz Centre Potsdam, Telegrafenberg, 14407 Potsdam, Гамбург, Германия

E-mail: nireta2009@yandex.ru

В процессе производства фармакологических препаратов или компонентов на их основе оказывается сильное механическое воздействие: локальный нагрев, сжатие, одноосная нагрузка. Каждое из воздействий может влиять на появление дополнительных, и в том числе и негативных, химических, физических или фармакологических свойств в исходном объекте. Поэтому, в настоящий момент одним из актуальных направлений физики конденсированных сред и прикладной фармакологии является систематический учет и анализ причин и условий развития полиморфных фазовых переходов в сложных молекулярных лекарственных компонентах при различных физических воздействиях. В частности, это обуславливает детальные и систематические исследования полиморфных фазовых переходов при высоком давлении в сложных молекулярных кристаллах.

Важным фармакологическим материалом является органический кристалл класса триазольных соединений флуконазол C13H12F2N6O. Это соединение широко используется для лечения, профилактики кандидоза и других микозов. При нормальных условиях флуконазол находится в полиморфной форме III, структура которой описывается триклинной симметрией с пространственной группой Рī. В зависимости от условий синтеза во флуконазоле наблюдается восемь устойчивых полиморфных форм. Однако влияние высокого давления на кристаллическую структуру флуконазола не изучено. В работе проведены исследования кристаллической структуры флуконазола в диапазоне давлений до 2,5 ГПа методом энергодисперсионной рентгеновской дифракции и рамановской спектроскопии в диапазоне давлений до 4,4 ГПа.

В ходе работы в молекулярном кристалле флуконазола при давлении P~1,4 ГПа обнаружен полиморфный фазовый переход в триклинную форму с пространственной группой Рī. Данный переход сопровождается заметными аномалиями в барическом поведении структурных параметров и объема элементарной ячейки флуконазола. Рамановская спектроскопия также подтвердила переход, который определяется появлением новых пиков, аномалиями в барическом поведении частот изгибающих колебательных мод. Исходная форма III и форма III` высокого давления имеют одинаковую симметрию кристаллической структуры, но сильно различаются параметрами элементарной ячейки, коэффициентами сжимаемости и модулями всестороннего сжатия. Этот факт определяет принципиальную возможность нарушения стабильности исходной формы I флуконазола в процессе таблетирования или размола.

Работа поддержана грантом РФФИ №14 - 02 – 00353 - а