Отражение продольной волны от свободной поверхности границы полупространства жидкость-полимерный ауксетик

Бачманюк Мария Сергеевна

магистр

Ровенский государственный гуманитарный университет,

физико-технологический факультет, Ровно, Украина

E–mail: masschha@gmail.com

Приведены результаты исследования отражения продольной ультразвуковой волны частотой 0,4 МГц от свободной поверхности полупространства вода-гетерогенная полимерная система (ГПС) с отрицательным коефициентом Пуассона . В качестве объекта исследования вибран ТПУ (термопластичный полиуретан), содержащий в качестве наполнителя нанодисперсные порошка вольфрама (W), молибдена (Mo), меди (Cu), железа (Fe), полученные в результате електрического взриву проводника (ЭВП).

С помощъю експерементальной установки, с учетом граничных условий, исследована амплитудная зависимость коефициента отражения гармонической плоской ультразвуковой волны от свободной границы полупространства. Оказалось, что в отличии от ГПС с положительным коефициентом Пуассона в случае ауксетиков наблюдается смещение угла полного отражения сигналов в области менъших его величин в диапазоне от  до . При этом происходит преобразование продольной ультразвуковой волны в сдвиговую и поверхностную волну Реллея.

Проведен анализ ультразвукового поля при закритических углах падения волны и установлено, что по мере увеличения активности наполнителя в ряду Fe-Mo-Cu-W величина угла полного внутреннего отражения возрастает. На его величину влияет также содержание нанодисперсной фазы, содержание которой вариировали в диапазоне .

На основании условия равенства акустических сопротивлений сред (жидкость-ГПС) установлено существенное различие между величинами углов падения, обеспечивающих отсуствие акустического пелинга объекта. Так, при  трансформация продольной ультразвуковой волны в сдвиговою, с учетом диссипации энергии, происходит при углах  град. В тоже время при  величина угла соответственно равна  град. Характерно, что по мере увеличения значения  ширина диапазона изменения угла трансформации продольной ультразвуковой волны уменъшается. Это позволяет с помощъю полимерной матрицы и высокодисперсного наполнителя, в зависимости от типа и содержания ингредиента, направленно регулироватъ условия отражения луча от свободной поверхности границы раздела фаз.

Показано, что при  соблюдается условие  (где  - скоростъ продолъной, сдвиговой и волны Рэлея соответственно). Однако, в случае ауксетиков величина  возрастает, стремясъ к пределу .

Предложены не толъко условия получения ауксетиков на основе линейных гибкоцелъных полимеров, но и их експлуатация в динамических механических системах.

Выражаю благодарностъ научному консулътанту доктору химических наук профессору Колупаеву Борису Сергеевичу за интерес к роботе