Формирование микроканала в многослойной структуре и контроль процесса по сигналу рентгеновского излучения

Гарматина А.А.*, Жвания, И.А.**, Макаров. И.А.**

*студентка 5 курса физического факультета

** сотрудник, кандидат физ-мат наук

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
Физический факультет и MЛЦ , Москва, Россия

E–mail: alga009@mail.ru

Лазерная перфорация материалов и создание микроканалов ультракороткими лазерными импульсами находит применение во многих областях науки и техники: биомедицине, микроэлектронике, в аэрокосмической отрасли, для хирургических целей [3].

Часто возникает необходимость создать микроотверстие не в однородном по своим свойствам материале, а состоящем из различных чередующихся слоев (сэндвич-структура), и контроль процесса микроканалирования (образования канала в мишени) в режиме on-line становиться принципиально необходимым [2].

При воздействии фемтосекундного лазерного излучения (I=1015-1016 Вт/см2) на мишень, происходят ее ионизация, нагрев и образуется плотная плазма (с концентрацией свободных электронов Ne~1023 см−3), которая становится источником рентгеновского излучения. При длительном многоимпульсном воздействии в одну область мишени образуются сначала кратеры, а потом и глубокие каналы [1].

Выход рентгеновского излучения зависит от параметров лазерного излучения (длительности импульса, интенсивности, контраста, частоты следования) и свойств материала мишени (плотности электронов, образовавшихся после ионизации материала лазерным импульсом; структуры). При одинаковых параметрах лазерного излучения, уровень и длительность выхода рентгеновского излучения будут зависеть только от свойств вещества, следовательно, из материалов, имеющих различную структуру и число электронов, динамика выхода рентгеновского излучения будет различной.

Таким образом, анализ амплитуды сигнала рентгеновского излучения, может быть эффективным инструментом контроля перфорации и микроканалирования в слоистых материалах в режиме реального времени.

В данной работе обсуждаются результаты проведенных модельных экспериментов по исследованию динамики выхода рентгеновского излучения из микроканала в многослойных образцах, состоящих из титановой фольги толщиной 50 мкм, клеевой прослойки и подложки, в качестве которой взяты плавленый кварц или металл (сталь).

Рис.1. Динамика  выхода рентгеновского излучения из слоистой мишени от номера лазерного выстрела.

В экспериментах использовалось излучения фемтосекундного хром-форстеритового лазера (длина волны 1.24мкм), работающего в импульсно-периодическом режиме (10Гц). Его излучение (энергия в импульсе около 300мкДж) фокусировалось на поверхность мишени для создания микроканала.  На рис. 1 показан выход рентгеновского излучения из слоистой мишени, состоящей из титановой фольги 50 мкм, наклеенной на стеклянную подложку. Видно, что после примерно 43-его выстрела амплитуда сигнала рентгеновского сигнала заметно уменьшилась, что связано с завершением процесса перфорации титанового слоя. В докладе обсуждаются и результаты других экспериментов, демонстрирующих возможность контроля процесса перфорации многослойных структур.

Таким образом, нами предложена методика контроля процесса микроканалирования  в режиме реального времени с использованием анализа амплитуды сигнала рентгеновского излучения.

Литература.

- V. M. Gordienko, A. S. Khomenko, I. A. Makarov, V. P. Petukhov. Enhanced laser induced K X-rays generation during microchannel formation inside the object positioned in air // Laser Phys. – 2010. – Vol. 20. № 4. – P. 816–819.

- D. C. Jeong, P. S. Tsai, D. Kleinfeld. Prospect for feedback guided surgery with ultra-short pulsed laser light// Current Opinion in Neurobiolodgy. – 2012. -Vol 22. №1, P. 24–33.

- K. Sugioka, Y. Cheng. Ultrafast lasers—reliable tools for advanced materials processing// Light: Science & Applications – 2014. - №3