Разработка системы лазерной очистки поверхности первого зеркала для диагностического комплекса ”Активная спектроскопия” на ИТЭР

Савченков А.В.1, Бужинский О.И.2, Губский К.Л.1,

А.П. Кузнецов А.П.1, , Тугаринов С.Н.2

Студент

1Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Факультет экспериментальной и теоретической физики, Москва, Россия

2ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Москва, Троицк, Россия

E–mail: saw91ant@gmail.com

На ИТЭР (англ. – International Thermonuclear Experimental Reactor, Международный Термоядерный Экспериментальный Реактор) контроль за параметрами плазмы планируется осуществлять с помощью примерно 40 различных диагностик. Зеркала оптических систем, расположенных в порт-плагах разрядной камеры, подвергаются сильным внешним воздействиям. Эксперименты по экспонированию зеркал показали, что наибольшее изменение их отражательной способности  и, как следствие, к нарушению работы всего диагностического тракта вызывают осаждаемые на зеркалах пленки сложного состава. Удаление данных пленок с помощью импульсного лазерного излучения является эффективным способом очистки, позволяющим восстанавливать оптические свойства зеркал.

В работе с помощью волоконного лазера проводилась очистка двух серий образцов зеркал из нержавеющей стали, молибдена и кремния: алюминиевые пленки различной толщины, напыленные в магнетроне, и полиметаллические пленки, осажденные в КСПУ-Т (квазистационарный плазменный ускоритель, ГНЦ РФ ТРИНИТИ). КСПУ-Т создает на зеркала импульсные плазменно-тепловые нагрузки, ожидаемые при работе ИТЭР.

Показано, что подбором режимов воздействия излучения на загрязненную поверхность можно восстановить исходные высокие отражательные характеристики оптических элементов. Кроме того, при работе в оптимальном режиме возможно уменьшение шероховатости, что позволяет не только очищать зеркала от загрязнений, но и полировать их поверхность.

Оптическая система лазерной очистки поверхности первого зеркала должна быть интегрирована в общую схему разрабатываемой диагностической системы ”Активная спектроскопия”.

Для транспортировки излучения внутрь порт-плага, в котором будет располагаться диагностическое зеркало, был создан комплекс оборачивающих объективов.

Показано, что на расстоянии определяемом геометрией порт-плага ИТЭР ( ̴ 3,5 м), в плоскости фокусировки диаметр фокального пятна составляет порядка 100 мкм на полувысоте, что с запасом обеспечивает требуемые для очистки полиметаллических пленок плотности мощности порядка МВт/см2 (порядок максимальной плотности мощности, достижимой на установке – десятки ГВт/см2).

Литература

- А.П. Кузнецов, А.С. Александрова, О.И. Бужинский, К.Л. Губский, Т.В. Казиева, А.В. Савченков, С.Н. Тугаринов – Вопросы атомной науки и техники, Сер. Термоядерный синтез, 2014, т. 37, вып. 4, стр.49-59.