Получение катализаторов поверхностного типа на основе минералов Кыргызской Республики

Виноградов Николай Викторович

Магистрант 2 г/о

Научно-исследовательский Томский политехнический университет

E–mail: izjumov.nikolayy@rambler.ru

Сформулированы  критерии классификации катализаторов по их типу. Установлены физико-химические характеристики опытных образцов прототипов катализаторов на основе лидитов и глауконитов.

Установлено, что при нанесении каталитического слоя на подложку методом обмена углерода на металл или оксида металла в качестве катализатора работают каталитические центры. Расход ценного металла, работающего в качестве катализатора, значительно снижается.

Разработана методика термического обмена углерода на металл, модифицированная методика с предварительной сорбцией нитрата металла с последующим термическим разложением и методика, повышающая активность и сорбцию металлов методом предварительного частичного окисления углерода в оксиде кремния с помощью азотной кислоты (так же с последующим термическим разложением нитратов металлов).

Экспериментально проверена каталитическая активность катализаторов на основе лидита при замене углерода на серебро, палладий, железо. Использование в качестве каталитического слоя никеля, кобальта и меди  вызвало осложнения в связи с необходимостью подборов температурных режимов сорбции и разложения нитратов на поверхности носителя-лидита. Тем не менее, каталитические свойства на никеле, кобальте и меди были отмечены в экспериментах.

Отмечено, что каталитические свойства катализаторов поверхностного типа на единицу массы меньше, чем у катализаторов с сильно развитой поверхностью. Устойчивость каталитической поверхности лучше, чем у катализаторов с развитой поверхностью. Основным преимуществом катализаторов поверхностного типа является упрощённый доступ веществ к каталитическим центрам, повышение скорости отвода и притока тепловой энергии при реакциях, идущих с большим эндо- или термоэффектом. В отличие от катализаторов с развитой поверхностью, в данном случае большую роль играют не диффузионные, а конвекционные процессы при тепло- и массообмене. В катализаторах поверхностного типа уменьшается степень разложения продуктов реакций, снижаются побочные процессы за счёт уменьшения времени взаимодействия, которое велико в капиллярах классических катализаторов.

Проведены пробные эксперименты по созданию катализаторов поверхностного типа на основе минерала глауконита. Эксперименты дали положительные результаты.

Основным результатом проведённых экспериментов можно считать создание синтетических КПТ методом обмена поверхностного углерода на каталитически активные переходные металлы. Создание искусственных катализаторов стало возможным благодаря изучению структурных особенностей природных минералов Кыргызстана – лидита и глауконита.

Минералы лидит и глауконит могут при определённой модификации их поверхности применяться в качестве каталитически активных агентов для различного типа процессов промышленной переработки нефтехимического и других типов сырья. Спектр каталитического действия широк и разнообразен. В некоторых процессах минералы используются как носители каталитических свойств, в других – как удобная подложка-носитель с легко модифицируемой поверхностью.

Поскольку запасы лидита и глауконита в Кыргызстане и в мире огромны, то при государственном заказе реально наладить производство КПТ разнообразного класса с различным спектром действия.