Особенности СВЧ – поглощения сегнетоэлектрическими

сложными оксидами.

Абубакаров А.Г.

Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета

abubakarov12@mail.ru

Настоящая работа посвящена установлению закономерностей формирования диссипативных характеристик керамик твердых растворов составов NaxNbO3, (1-x)NaNbO3-xLiNbO3, (1-x)NaNbO3 – xCa2Nb2O7, (1-x)NaNbO3 – xSr2Nb2O7, (1-x)BaNb2O6 – xSrNb2O6.

Использовалась установка на основе векторного анализатора цепей PNA Е8363В компании Agilent Technologies с микрополосковой линией (МПЛ), на которой устанавливается измерительный образец. МПЛ представляет собой проводник ленточного типа прямоугольного сечения, расположенный на подложке с высокой диэлектрической проницаемостью, на обратной стороне которой находится заземлённая металлическая плоскость (экран).

В качестве параметра, характеризующего СВЧ поглощение электромагнитного излучения объектами исследования, использовался элемент матрицы рассеяния S21 = |S21|e jφ.21, представляющий собой комплексный коэффициент передачи при возбуждении входа четырехполюсника. Изначально снималась частотная характеристика модуля (в децибелах) и фазы (в градусах) коэффициента передачи МПЛ без сегнетоэлектрического образца. Затем измерялись частотные характеристики МПЛ с этим образцом.

Спектры поглощения СВЧ-мощности изученных образцов в диапазоне (1-11) ГГц немонотонны с максимумами резонансного типа в интервале (6 ÷ 10.5) ГГц или в интервале (3 ÷ 10) ГГц.

Измеряли зависимости от х минимальных значений коэффициента передачи, соответствующих максимуму поглощения (вносимых потерь) сегнетоэлектрических образцов в диапазоне частот (1-11) ГГц, а также при фиксированных частотах.

В системах со слоистыми структурами максимальное поглощение наблюдается вблизи крайних компонентов, а основной части систем свойственны умеренные значения |S21|, бóльшие в системе с Ca2Nb2O7. Высокие |S21| характерны для центрального поля системы Ba1-xSrxNb2O6.

Для всех исследуемых объектов наибольшие значения вносимых потерь наблюдаются в областях структурных неустойчивостей различной природы, сопровождающихся в разных системах изменением мультиплетности ячейки, её симметрии, типов образующихся структур. Этим твердым растворам свойственна повышенная дефектность, способствующая усилению СВЧ – поглощения.

Полученные в работе результаты могут быть использованы, в частности, при разработке новых функциональных материалов, применяемых в устройствах защиты радиоприемной связи от внешних электромагнитных помех.

Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РФ (базовая и проектная части гос. задания темы №№ 1927 (213.01-11/2014-21), 213.01-2014/012-ВГ, и 3.1246.2014/К) и ФЦП (ГК № 14.575.21.0007).