ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ  ГЕТЕРОСТРУКТУР

n-GaPn+-(ZnSe)1-x-y(Si2)x(GaP)y (0  х  0.03, 0  y  0.09)

Рахмонов У.Х1., Усмонов У.А2.

ведущий инженер, магистр

1Физико-технический институт НПО «Физика – Солнце» АН РУз,

г.Ташкент ул.Бодомзор йули 2Б, E–mail: fti_uz@mail.ru

2Самаркандский Государственный Университет,

г. Самарканд Университетский Булвар 15.

Современное развитие оптоэлектроники вызывает интерес к синтезу новых материалов в виде тонкопленочных твердых растворов, в том числе и на основе соединений А3В5 и А2В6. Поскольку ширина запрещенной зоны и постоянная решетки таких соединений меняются в определенных пределах, то на их основе можно синтезировать полупроводниковые материалы с широким диапазоном электрических и фотоэлектрических свойств и разработать гетеропереходные структуры.

Несмотря на большой успех в исследовании и разработке различных оптоэлектронных приборов на основе полупроводниковых соединений А3В5 и А2В6, в настоящее время практическое применение нашли только некоторые из них [1].

Для исследования излучательных свойств многокомпонентного твердого раствора (ZnSe)1-x-y(Si2)x(GaP)y методом жидкофазной эпитаксии были изготовлены изотипние гетероструктуры n-GaPn+-(ZnSe)1-x-y(Si2)x(GaP)y (0  х  0.03, 0  y  0.09), выращиванием на n-GaP подложках эпитаксиального слоя n+-(ZnSe)1-x-y(Si2)x(GaP)y. Методом вакуумного напыления к структуре создавались омические контакты из серебра. При обратном смещении, т.е. когда к подложке n-GaP подавался отрицательный, а к пленку n+-(ZnSe)1-x-y(Si2)x(GaP)y – положительный потенциал, начиная с 8 В визуально наблюдалось свечение структуры. Интенсивность спектрального состава излучения структуры завесило от значения подаваемого напряжения, так при напряжениях до 9 В максимальная интенсивность излучения соответствовала красному свету, а при более 10 В – желтому свету. При напряжениях 9 – 10 В мы наблюдали желто-красное излучение структуры. На рис. 1 показана спектральная зависимость электролюминесценции исследованной структуры при напряжениях смещения 10 В, снятая на установке по исследованию комбинационного рассеяния и люминесценции твердых тел. Из рис. 1 видно, что спектр электролюминесценции исследованной структуры охватывает диапазон энергии фотонов от 560 до 630 нм с максимумом при 590 нм, что соответствует рекомбинационному излучению электронно-дырочны пар с участием молекулярных уровней компонента GaP твердого раствора замещения. Широкий диапазон излучения, по-видимому, свидетельствует о том, что GaP в (ZnSe)0.88(Si2)0.03(GaP)0.09 образует полосу энергетических уровней, расположенный на ~ 2.1 эВ ниже дна зоны проводимости твердого раствора.

Литература

1. Саидов А.С., Усмонов Ш.Н., Рахмонов У.Х. Гелиотехника.