Микротвёрдость стекла с энергосберегающим покрытием

Скопин Артём Александрович
Студент
Оренбургский государственный университет,
физический факультет, Оренбург, Россия
E-mail: 11-fks@mail.ru

Индентирование остаётся наиболее простым, быстрым,  чувствительным и универсальным методом исследования механических свойств различных материалов, покрытий, тонких плёнок и т. д. По результатам внедрения жёсткого индентора определяют твёрдость и микротвёрдость материала. Испытание на твёрдость и микротвёрдость охватывает широкий круг материалов и дает возможность получать пластичные неразрушающие отпечатки на самых хрупких материалах. Метод индентирования так же применяется для определения трещиностойкости (К1с) материалов. При электронно-микроскопическом изучении отпечатков и трещин, образующихся при индентировании, можно судить о характере распространения трещин (транскристаллитном, либо интеркристаллитном) и, следовательно, качественно оценить прочность зёрен и межзёренных границ.

Объектами исследования в данной работе являлись стёкла с двумя видами энергосберегающих (низкоэмиссионных) покрытий. Для измерения микротвёрдости использовался микротвердомер ПМТ-3 с четерёхгранным алмазным наконечником.  Было проведено по 15 измерений с обеих сторон каждого образца, которые проводились при нагрузках на индентор 0,49 Н (50 гс), 0,98 Н (100 гс) и 1,96 Н (200 гс). В ходе измерений было установлено, что закалка снижает микротвёрдость стекла на 30%. При нагрузке на индентор 1,96 Н на образцах в вершинах отпечатка индентора были обнаружены образовавшиеся трещины Палмквиста, выходящие из вершин отпечатка индентора, что в свою очередь дало возможность определить коэффициент трещиностойкости (К1с).

Литература

- Хасанов О.Л., Струц В.К., Соколов В.М., Полисадова В.В., Двилис Э.С., Бикбаева З.Г. Методы измерения микротвёрдости и трещиностойкости наноструктурных керамик: учебное пособие // Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011.