Влияние условий измерений на значение коэффициента вязкости.

Голанов А.Л.

Аспирант

Московский педагогический государственный университет, Институт физики, технологии и информационных систем, Москва, Россия

E-mail: AlexanderGolanov@gmail.com

Целью данной работы является сравнение полученных данных о коэффициенте вязкости при двух различных режимах измерения на примере модельной жидкости.

Особенности неньютоновского течения коллоидных растворов можно объяснить изменением их структуры, в частности возникновением и разрушением агрегатов частиц. В ряде исследований имеются успешные попытки описания снижения вязкости с ростом скорости в рамках моделей течения, где не учитывается существование агрегатов. Хотя до настоящего времени так и не появилось полноценной модели, которая смогла бы описать механизм течения дисперсных систем. Многочисленные попытки описать экспериментальные данные на широком интервале скоростей привели к появлению полуэмпирических выражений с обилием подгоночных коэффициентов. [1]

В данной работе за основу взято предположение Ребиндера о снижении вязкости в результате постепенного разрушения структуры системы [2-4], а также известный факт изменения коэффициента вязкости с увеличением скорости сдвига в реальной жидкости.

Измерение вязкости в режиме постоянной скорости сдвига приводит к ньютоновскому течению лишь при определенной временной экспозиции. Выдвинуто предположение, что структура жидкости претерпевает некоторые изменения и переходит в новое равновесное состояние. Течение жидкости в таком случае можно описать с помощью модели, которая включает два источника потери энергии. Полная диссипация энергии разделена на структурную и вязкую части. Первая часть – потери энергии в процессе разрыва агрегатов, вторая – вязкое трение, возникающее при обтекании агрегатов и отдельных частиц. Большой вклад в диссипацию энергии вносят гидродинамические силы, которые в буквальном смысле растягивают агрегаты и при определенном критическом значении их разрывают. Таким образом, размер агрегата в равновесном состоянии:

FА=FH, где FH≈η0R2γ, FA≈FsR2,

где FH - гидродинамическая сила, FА - сила сцепления, нормированная к площади сечения агрегата.

Измерение полной реологической кривой при постоянном увеличении скорости сдвига не позволяет перейти жидкости в равновесное состояние, т.е. наблюдается постоянная смена структуры и на каждое последующее состояние накладываются новые условия: постоянное изменение скорости сдвига и, как следствие, постоянно растущая гидродинамическая сила. В силу вышеперечисленных причин, в данных о коэффициенте вязкости, снятых при различных режимах, наблюдаются различия.

Литература

- В.Н. Матвеенко, Е.А. Кирсанов. Вязкость и структура дисперсных систем // Вестн. Моск. Ун-та. С. 2 Химия 2011 Т. 52, №4

- Михайлов Н.В., Ребиндер П.А. // Колл. журнал. 1955.17.№ 2.С.107

- Абдурагимова Л.А., Ребиндер П.А. , Серб-Сербина Н.Н. // Колл. журнал. 1955.17.№ 2. С. 184.

- Сегалова Е.Е., Ребиндер П.А. // Колл. журнал. 1948. № 10. С. 223