Мессбауэровские исследования фазового состава и микроструктуры

пленки оксида цинка, имплантированного ионами железа

Зиннатуллин Алмаз Линарович

Студент

Нурмехамитов Рамиль Нургалиевич

Аспирант

Казанский (Приволжский) федеральный университет,

Институт физики, Казань, Россия

E-mail: almaz.zinnatullin@gmail.com

Широкозонные полупроводники и оксидные материалы, допированные ионами переходных металлов, привлекают внимание исследователей благодаря приобретению ими в процессе допирования уникальных свойств, интересных для практического применения. Недавние экспериментальные исследования показали, что при имплантации ионов переходных элементов в матрицу оксида цинка наблюдается проявление ферромагнитных свойств материала даже при комнатной температуре [1]. В этих исследованиях предполагается, что наблюдаемые магнитные свойства связаны с магнитным упорядочением нанокластеров переходных элементов, формирующихся в имплантированной области матрицы. Однако до сих пор остается невыясненной природа ферромагнитных свойств этих материалов [2], что требует детального анализа фазового состава и знания особенностей микроструктуры электронного окружения магнитных ионов.

В данной работе приводятся результаты мессбауэровских исследований монокристаллической пленки ZnO (d = 135 нм, на подложке Si (100)), имплантированного ионами железа (40% - Fe-57).  Имплантация производилась на ускорителе ИЛУ-3 ионами Fe с энергией 40 кэВ при интегральной плотности потока 1017  ионов/см2 и плотности тока пучка 8 А/см2. Для исследований использовалась техника мессбауэровской конверсионной спектроскопии, позволяющая проводить селективные по глубине измерения. Спектры конверсионных электронов показывают наличие магнитного секстета с широким распределением сверхтонких полей и двух дублетов, соответствующих ионам железа Fe3+ и Fe2+ (Рис.1)  Приводятся параметры сверхтонких взаимодействий для этих парциальных спектров и  изменение фазового состава в зависимости от глубины залегания исследованного слоя. Обсуждается связь параметров обнаруженных центров с локализацией ионов железа в гексагональной структуре вюстита.

Рис.1. Мессбауэровские спектры конверсионных электронов образца ZnO:Fe+. 1- дублет Fe3+, 2 – дублет Fe2+, 3 – магнитный секстет.

Литература

1. Numan Akdogan, Alexei Nefedov, Kurt Westerholt, Hartmut Zabel, Hans-Werner Becker, Christoph Somsen, Rustam Khaibullin and Lenar Tagirov Intrinsic room temperature

ferromagnetism in Co-implanted ZnO // J. Phys. D: Appl. Phys. 2008, V. 41. p. 165001-8.

2. M. Öztürk, E. Demirci, O. Gürbüz, S. Güner, V. Valeev, F. Vagizov, R. Khaibullin, N. Akdoğan Formation of different magnetic phases and high Curie temperature ferromagnetism in Fe57-implanted ZnO film // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2015, V. 373. p. 83-85.