Получение монодисперсных наноструктур в водных растворах поверхностно активных веществ.

Волкова Оксана Игоревна

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: oksanavolkova_45@mail.ru

Водные растворы поверхностно активных веществ (ПАВ) представляют значительный интерес и как объекты фундаментальных исследований, и как составляющие многих технологий (см. например [1]). В результате процессов самоорганизации в них образуются структуры с размерами от единиц до сотен нанометров такие как: мицеллы, везикулы и микроэмульсии. Образование микроэмульсий в воднополимерных растворах олеата калия, приводящее к резкому уменьшению вязкости раствора может использоваться в нефтедобыче [2,3].

В работе исследовались условия формирования монодисперсных структур в водных растворах ПАВ. Подбирались вещества, концентрации, условия растворения, смешивания, кислотности, температуры и ионной силы растворов для образования монодисперсных наноструктур в водных растворах.

Для определения размеров наночастиц в растворах использовался метод корреляционной спектроскопии рассеянного света.

Определены условия получения монодисперсных мицелл в растворах олеата калия(CH3(CH2)7CH=CH(CH2)COOK)  с размерами 2.2 нм, условия получения микроэмульсий из предельных углеводородов и олеата калия с размерами от 3.9 до 4.4 нм. Кроме того, было обнаружено что, при смешивании растворов ПАВ с противоположными зарядами гидрофильных частей (брались додецилсульфат натрия (C12H25SO4Na) и тетрадицилтриметиламмоний бромид (С19Н42ВrN)) при одинаковой концентрации смешиваемых растворов растут агрегаты, размер которых увеличивается до нескольких микрон. Образовавшиеся агрегаты выпадают в осадок. Скорости роста определяются концентрацией смешиваемых растворов. При разных концентрациях смешиваемых растворов образуются монодисперсные везикулы от 100 до 300 нм, размер которых зависит от отношения концентраций.

Литература

1. Поверхностно-активные вещества и полимеры в водных растворах. К.Холмберг, Б.Йенссон, Б.Кронберг, Б.Линлман. Пер. с англ. БИНОМ. Лаборатория знаний. 2007, 508с.

2. Вязкоупругие свойства водных растворов  поверхностно-активных веществ - олеата калия. В.С. Молчанов, Ю.А.Шашкина, О.Е. Филиппова, А.Р.Хохлов. Коллоидный журнал. 2005 г., том 67, №5, с. 1-5.

3. Влияние концентрации и температуры на вязкоупругие свойства водных растворов олеата калия. В.С. Молчанов, О.Е. Филиппова Коллоидный журнал. 2009 г., том 71, №2, с. 1-7.