Исследование структурных, оптических и биоактивных свойств кремниевых наночастиц, полученных измельчением массивов кремниевых нанонитей

Наташина У.А., Шевченко С.Н.

# Студентка, аспирантка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E–mail: natashina78@yandex.ru

E–mail: shevchenko.s.msu@gmail.com

В настоящее время большое количество работ посвящено биомедицинским применениям различных твердотельных наноматериалов, среди которых особо можно выделить кремниевые наночастицы (SiNPs), ввиду их доказанных свойств не только низкой токсичности, но и биодеградируемости [1]. Часто SiNPs получают измельчением пленок пористого кремния (PSi), который состоит из сети пересекающихся кремниевых нанокристаллов, разделенных порами нанометрового размера [1]. Обычно пленки PSi образуются в результате электрохимического травления пластин кристаллического кремния (с-Si) в плавиковой кислоте (HF). Однако, существует более простой и дешевый способ получить похожие на PSi структуры, называющиеся кремниевыми нанонитями (SiNWs). SiNWs состоят из непересекающихся нанонитей и пор с диаметром от нескольких до сотен нм [2], и изготавливаются методом металл-стимулированного химического травления (MACE) [2]. Этот простой процесс химической обработки с-Si позволяет получать на его поверхности большие площади нитевидных наноструктур без создания электрических контактов.

В работе образцы SiNWs получались с помощью химического травления (MACE) [2] пластин c-Si удельным сопротивлением 10 Ом*cм и 0.001 Ом*cм для получения непористых нанонитей (LD-SiNWs) и пористых (HD-SiNWs) соответственно (см рис.1).

Рис. 1. Типичный вид массивов LD-SiNWs (a) и HD-SiNW (b).

Оба образца SiNWs характеризовались широкими спектрами фотолюминесценции (ФЛ) с максимум энергии 1.7 Эв (800нм) для HD-SiNWS и 1.8Эв (750нм) для LD SiNWs. ФЛ образцов объясняется излучательной рекомбинацией экситонов, образующихся в нанокристаллах кремния со средними размерами 3-6нм при их фотооблучении. Такие нанокристаллы были обнаружены методами электронной микроскопии на поверхности LD-SiNWs и в объеме HD-SiNWs.

С помощью ультразвукового измельчения LD-SiNWs или HD-SiNWs в воде были приготовлены суспензии SiNPs. По данным измерений ПЭМ и динамического рассеяния света средний диаметр таких SiNPs составил около 100 нм. При этом оба типа SiNPs обладали ФЛ (см. рис. 2). Форма спектра и интенсивности ФЛ SiNPs были схожи с спектрами SiNWs , использовавшихся для их изготовления. Большая интенсивность ФЛ пористых образцов (HD-SiNPs) по сравнению с непористыми (LD-SiNPs) объясняется наличием большего количества мелких нанокристаллов в пористом объеме наночастиц.

Рис. 2. Спектры ФЛ водных суспензий LD-SiNPs (черные круги) и HD-SiNPs (красная линия) (a), на вставке типичный вид водных суспензий наночастиц. ПЭМ LD-SiNPs (b) и HD-SiNPs (с).

Эксперименты in-vitro показали, что такие ФЛ SiNPs характеризуются низкими цитотоксическими свойствами (до 200 г/мл), могут проникать в живые клетки (CF2Th) и локализоваться в их цитоплазме (рис.3 а). В то же время токсичность наночастиц можно усилить при воздействии на них ультразвуком (УЗ) терапевтических частот и интенсивностей (рис. 3 b).

Рис. 3 Клетки CF2Th с HD-SiNPs (a),  влияние УЗ на выживаемость клеток без (черная кривая) и в присутствии HD-SiNPs (b).

В представленной работе описан новый способ получения фотолюминесцирующих SiNPs путем измельчения массивов SiNWs. Показано, что такие наночастицы обладают свойствами низкой токсичности, могут проникать в живую клетку, сохраняя при этом свои ФЛ свойства, а следовательно использоваться для биовизуализации клеток. Вместе с тем SiNPs могут выступать в роли соносенсибилизаторов для локального уничтожения клеток.

Авторы выражают благодарность своему научному руководителю – к.ф.-м.н. Осминкиной Любови Андреевне.

Литература

L. T. CANHAM, pSiMedica Ltd, UK  Porous silicon for medical use: from conception to clinical use

2. Liubov A. Osminkina, Vladimir Sivakov, Grigory A. Mysov, Florian Talkenberg, Ulyana А. Natashina, V. V. Solovyev, Andrey A. Kudryavtsev, and Victor Yu. Timoshenko, “Nanoparticle suspensions prepared from porous silicon nanowires for bioimaging and sonodynamic therapy”, Nano Research Letters 9, 463 (2014).