Влияние быстрой закалки из расплава на магнитные свойства Tb8Y2

Звонов А.И. 1, Цвик Я. 2, Смаржевская А.И. 1,
Карпенков Д.Ю. 3, Карпенков А.Ю. 3

Аспирант

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический
факультет, Москва, Россия

2Международная лаборатория высоких магнитных полей и низких температур,
Вроцлав, Польша

3Тверской государственный университет, физико-технический факультет,
Тверь, Россия

E–mail: zvonov@physics.msu.ru

Для развития современной техники требуются материалы, обладающие высокими техническими характеристиками, уникальными, по сравнению с традиционными, сочетаниями механических, тепловых, а также магнитных свойств. Современные направления исследований включают в себя получение новых материалов с использованием различных техник, таких как изменение микроструктуры исходных материалов с помощью размалывания и спекания, с помощью отжига или закалки и многослойного напыления.

Редкоземельные металлы (РЗМ) и их сплавы вызывают большой интерес для поиска новых и уникальных материалов в связи с открытием в них в прошлом веке гигантских значений магнитной анизотропии, магнитострикции и магнитокалорического эффекта (МКЭ) в области магнитных фазовых переходов [1-5].

До настоящего времени исследования влияния перечисленных техник получения новых материалов на магнитные свойства РЗМ и их сплавов не проводились. В предыдущих работах нами были приведены результаты исследования влияния быстрой закалки из расплава на магнитные свойства чистых РЗМ гадолиния, тербия и диспрозия [6, 7]. Особенный интерес представляют металлы и сплавы, имеющие два магнитных фазовых перехода, такие как тербий и диспрозий.

В диспрозии и тербии с увеличением температуры наблюдается магнитный фазовый переход из ферромагнитного в геликоидальное антиферромагнитное (ГАФМ) состояние при температуре Θ1. Второй магнитный фазовый переход их ГАФМ фазы в парамагнитное состояние наблюдается при температуре Θ2. Для диспрозия в отсутствии внешнего магнитного поля Θ1 = 85 K, Θ2 = 178 K, а для тербия 221 K и 228 K соответственно. Кроме того при помещении в поле температурная область существования ГАФМ фазы в тербии и диспрозии уменьшается за счёт увеличения  Θ2 и уменьшения Θ1. Полностью ГАФМ фаза подавляется в тербии полем 180 Э, а в диспрозии полем 11 кЭ [1-5].

Таким образом, у тербия температуры фазовых переходов очень близки, а так же переходы сливаются в один даже в незначительном магнитном поле [1-3]. Одним из способов увеличения температурного диапазона и критического поля существования ГАФМ фазы в тербии, является сплавление его с парамагнитными металлами редкоземельной группы, образующими с ним непрерывный ряд твердых растворов, например иттрием [8, 9]. Сплавы системы TbxY1-x при x = 0,7-0,9 обладают температурами магнитных фазовых переходов, близкими к диспрозию.

Целью данной работы являлось изучение влияния быстрой закалки из жидкой фазы на магнитные характеристики сплава Tb8Y2, в том числе, температуры магнитных фазовых переходов Θ1 и Θ2.

Исходный сплав Tb8Y2 был получен методом индукционной плавки из тербия и иттрия чистотой не менее 99,9 %, плавка производилась в алундовом тигле, в атмосфере чистого аргона. Быстрозакаленный сплав Tb8Y2, исследованный в данной работе, получен методом спинингования на установке, разработанной на кафедре магнетизма ТвГУ [10]. Нагретый выше температуры плавления сплав Tb8Y2 разливался на быстро вращающийся медный диск, линейная скорость вращения которого составляла 12 м/с. Измерения температурных зависимостей намагниченности проводились на вибрационном магнитометре, устройство которого подробно приведено в статье [11].

Были произведены измерения температурных зависимостей намагниченности в слабых магнитных полях 100 и 200 Э, как для исходного, так и для быстрозакаленного сплава с последующей экстраполяцией температур фазовых переходов к нулевому значению поля. Определены температуры магнитных фазовых переходов в нулевом магнитном поле, как для литого материала, так и для быстрозакаленного сплава Tb8Y2. Показано существенное изменение температур магнитных фазовых переходов в результате быстрой закалки в сплаве Tb8Y2.

Работа выполнена при поддержке РФФИ грант № 13-02-00916.

## Литература

- Никитин С.А. Магнитные свойства редкоземельных металлов и их сплавов. М.: Издательство Московского университета. 1989.

- Белов К.П. Магнитотепловые явления в редкоземельных магнетиках. М.: Наука. 1990.

- Тейлор К., Дарби М. Физика редкоземельных соединений. М: Мир. 1974.

- Савицкий Е.М., Терехова В.Ф., Наумкин О.П. Физико-химические свойства редкоземельных металлов скандия и иттрия, УФН. 1963. т. 79. вып. 2. С. 263.

- Белов К.П., Левитин Р.З., Никитин С.А. Ферро- и антиферромагнетизм редкоземельных металлов, УФН. 1964. т. 82. вып. 3. С. 449.

- Панкратов Н.Ю., Звонов А.И. и др. Магнитокалорический эффект и магнитные фазовые переходы в нанокристаллических редкоземельных металлах: Tb, Dy и Gd, Известия РАН. Серия физическая. (2013). Т. 77. № 10. С. 1472.

- Zvonov A.I., Pankratov N.Yu, et.al. The change of crystallite sizes and magnetocaloric effect in rapidly quenched dysprosium. Phys. Stat. Sol. (C). (2014). Vol. 11, no. 5-6. p. 1149.

- Child H.R., Koehler W.C., et.al. Magnetic Properties of Heavy Rare Earths Diluted by Yttrium and Lutetium. Phys. Rev. Vol. 138. № 6A. (1963).

- Koehler W.C., Child H.R., et.al. Some Magnetic Structure Properties of Terbium and of TerbiumYttrium Alloys. J. Appl. Phys. 34 (1963), p. 1335.

- Karpenkov D. Yu., Karpenkov A. Yu., et.al. Solid State Phenomena, 190 (2012), p. 323.

- Nizhankovscii V.I., Lugansky L.B. Vibrating sample magnetometer with a step motor. Meas. Sci. Technol. 18 (2007), p. 1533.