Термодинамические свойства низкоразмерного антиферромагнетика Cu(OH)F

Данилович Игорь Леонидович1, Меркулова Анна Викторовна 2

Студенты                                                                                                                                     1МГУ им. М.В. Ломоносова, Ленинские горы, д. 1, стр. 2,119991, Москва, Россия     2МГУ им. М.В. Ломоносова, Ленинские горы, д. 1, стр. 3,119991, Москва, Россия     email: 1danilovichigor@gmail.com, 2ann.merkulova@gmail.com

В настоящей работе исследованы температурные зависимости магнитной восприимчивости  и теплоемкости Сp, а также полевые зависимости намагниченности M в квазидвумерном гидроксигалогениде меди Cu(OH)F. Ионы двухвалентной меди Cu2+ координированы по октаэдру, искаженному вследствие эффекта Яна-Теллера. В вершинах октаэдра расположены ионы фтора F1- и ионы кислорода O2-, принадлежащего гидроксильным группам (OH)1-. Кристаллическая структура Cu(OH)F может быть представлена в виде лежащих в плоскости ab слоев соединенных между собой по ребру полиэдров Cu(OH)3F3 с водородными связями между слоями вдоль оси с [1]. В пределах слоя ионы Cu2+ связаны между собой обменным взаимодействием по связям Cu – O – Cu и Cu – F – Cu.

Рис. 1. Кристаллическая структура Cu(OH)F в полиэдрическом представлении в плоскости bc. Ионы меди в центрах октаэдров координированы ионами фтора и кислорода. Несвязанные в полиэдрах ионы водорода показаны изолированными сферами.

Синтез Cu(OH)F был проведен согласно реакции: CuF2 + H2O = Cu(OH)F + HF. Для приготовления прекурсора CuF2·2H2O малахит растворяли в избытке концентрированной плавиковой кислоты с последующим упариванием. Далее был проведен гидролиз CuF2·2H2O кипячением водного раствора в течение нескольких дней. Продукт реакции, представлявший собой осадок светло-оливкового цвета, был отделен от раствора на центрифуге и высушен на воздухе. Измерения термодинамических свойств Cu(OH)F были проведены с помощью системы “Quantum Design” PPMS-9T, измерения g – фактора проводились с помощью спектрометра “Adani”.

В широком интервале температур магнитная восприимчивость Cu(OH)F подчиняется модифицированному закону Кюри-Вейсса  = 0 + С/(T - ), в котором учтен вклад слагаемого 0, не зависящего от температуры. Из обработки зависимости (Т) в интервале температур Т = 200  300 К следует, что 0 = 2.1510-5 emu/mol, константа Кюри С = 0.44 emu/mol-K и температура Вейсса  = 15 К. Постоянная по температуре составляющая магнитной восприимчивости обязана сумме диамагнитных вкладов Паскаля от ионов всех химических элементов в структуре Cu(OH)F 0dia =  3.210-5 emu/mol, а также парамагнитному вкладу ионов меди vV. Парамагнитный вклад ван Флека для ионов меди Cu2+ в координационных соединениях составляет vV ~ 5.510-5 emu/mol [2].

Определенная экспериментально константа Кюри C определяет эффективный магнитный момент в Cu(OH)F как eff = 1.87 B, что может быть сопоставлено со значением эффективного магнитного момента свободного иона меди Cu = 1.73 B. Это, в свою очередь, определяет величину g – фактора g ~ 2.17, что полностью согласуется с результатами измерений электронного парамагнитного резонанса при комнатной температуре. Положительное значение температуры Вейсса  указывает на преобладающую роль ферромагнитного взаимодействия в магнитной подсистеме Cu(OH)F. Ее величина  = 2Z1S(S+1)J1/3 определяет масштаб доминирующего взаимодействия J1 =  5 K в предположении числа ближайших соседей в слое Z1 = 6.

Рис. 2. Температурная зависимость магнитной восприимчивости в Cu(OH)F в магнитном поле B = 0.1 T. Сплошной линией показана обработка экспериментальных данных модифицированным законом Кюри-Вейсса. На вставке показаны полевые зависимости намагниченности при некоторых температурах в интервале 2 - 20 К.

На температурной зависимости магнитной восприимчивости χ(T) наблюдается максимум при TN = 12.5 K, который может быть связан с формированием дальнего антиферромагнитного порядка при низких температурах. Если предположить что ферромагнитное взаимодействие между ионами меди Cu2+ формируется в пределах слоя Cu(OH)3F3, то взаимодействие между слоями должно быть антиферромагнитным. В предположении, что температура Вейсса TN связана с параметрами обменного взаимодействия качественным соотношением TN ~ (Z1J1Z2J2)1/2, где Z2 = 2 и J2 – число ближайших соседей и параметр обмена для межслоевого взаимодействия, можно оценить масштаб J2 ~ 3 K. Характер полевых зависимостей намагниченности в Cu(OH)F  указывает на то, что под действием магнитного поля в антиферромагнитной фазе реализуется спин-флоп переход.

Рис. 3. Температурные зависимости теплоемкости Cu(OH)F в различных магнитных полях в интервале B = 0 – 9 T.

Переход гидроксигалогенида меди Cu(OH)F в магнитоупорядоченное состояние подтверждается измерениями теплоемкости . На зависимости Cp(T) при B = 0 T виден широкий максимум, который смещается в область более низких температур с увеличением магнитного поля. Этот факт согласуется с предположением о подавлении дальнего антиферромагнитного порядка во внешнем магнитном поле.

Литература:

1. G. Giester*, Libowitzky, Z. Kristallogr. 218, 351 (2003).

2. G.A. Bain and J.F. Berry, J. Chem. Educ., 85, 532 (2008).