Окислительная десульфуризация нефти и газового конденсата пероксидом водорода в присутствии комплексов переходных металлов.

Поликарпова П.Д., Есева Е.А., Акопян А.В.

Студент, студент, аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, г. Москва, Россия

polikarpova-polina@rambler.ru

Известно, что в целях сокращения вредных выбросов и улучшения экологической обстановки в мире развитые страны Европы, а также США вводят строгие требования к топливу, в т.ч. стандарт ЕВРО-5, в котором содержание серы не должно превышать 10 г на тонну топлива (ppm). Однако российские нефти содержат большое количество серы, что резко ухудшает как качество самой нефти, так и ее дистиллятов, ведет к уменьшению стоимости нефти и к отравлению катализаторов, используемых при переработке. В связи с этим остро встает вопрос сероочистки. Наиболее распространенным в мире способом очистки топлив от серы является гидроочистка. Данный метод требует существенных капиталовложений, которые могут позволить себе лишь очень крупные НПЗ. С другой стороны в России более 200 мини-НПЗ, для которых такие капиталовложения являются неподъемными и им приходится искать альтернативные пути сероочистки, требующие существенно меньших капитальных затрат.

Для уменьшения содержания серы может быть использован процесс окислительного обессеривания, который не требует серьезных капиталовложений и легок во внедрении. В данной работе проведена окислительная десульфуризация нефти и газового конденсата пероксидом водорода в присутствии различных катализаторов, содержащих соли переходных металлов с последующей экстракцией ДМФА и ацетоном и/или адсорбцией продуктов окисления из углеводородной фракции на силикагеле.

Реакции проводились в мягких условиях по следующей схеме:

Общее содержание серы в исходном нефти и газовом конденсате составляло 7610 и 6900 ppmw, соотвественно. Данные условия позволяют снизить содержание серы в топливе, после экстракции и адсорбции до величины 3500 и 1200 ppmw, соответственно, что дает возможность проводить дальнейшую гидроочистку в более мягких условиях, уменьшая потери октанового числа.