Модифицированные оксидом кобальта железосодержащие катализаторы типа "гопталюм" для разложения озона

Ушаков Роман Дмитриевич

студент

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

химический факультет Москва, Россия

E-mail: ushakovroman11@gmail.com

Озон является экологически чистым окислителем, эффективно используется в современных технологиях, особенно в очистке воды и воздуха. Озон является токсичным веществом, поэтому проблема разложения его остаточных количеств является актуальной задачей. Предельно допустимая концентрация озона равна 0.1 мг/л. В промышленности используются катализаторы разложения озона – «гопталюмы» – марки ГТТ, созданные на основе оксидов переходных металлов.

В работе созданы новые катализаторы разложения озона на основе оксидов железа, марганца, кобальта и цемента талюма, следующего состава: 1) Т. – 40%, Ж. – 60%; 2) Т. – 40%, Ж. – 30%, Марганец – 30%;  3) Т. – 40%, Ж. – 45%, Кобальт – 15%; где Ж. – железо, Т. – талюм, % – массовые. Талюм представляет собой особую марку цемента на основе моно- и ди- алюминатов кальция. В качестве исходного компонента использовалось железосодержащее сырье, полученное в процессе озонирования подземных вод на станции водоподготовки ОАО «Вимм-Билль-Данн» в результате следующей химической реакции: 2Fe2+ + О3 + 2H+ → 2Fe3+ + Н2О + О2. Особенностью сырья, получаемого при очистке воды по вышеуказанной реакции, является его мелкодисперсность (размеры частиц 5-10 нм), что установлено Мессбауэровской спектроскопией. Синтез катализаторов осуществлялся гидротермальным методом. Затем катализаторы подвергались термической обработке в муфельной печи при температурах 400-450 °С.

Для катализаторов 1, 2 и 3 определены структурные характеристики: удельная поверхность – 110, 105, 103 м2/г; объем пор – 0,26, 0.30, 0.29 см3/г; средний диаметр пор – 60, 36, 170 Å соответственно.

Активность катализаторов в реакции разложения озона измерялась с помощью величины γ (гамма), значение которой может быть определено по формуле [1]:

,

где  Со и С (мг/л) соответственно начальная и конечная концентрация озона в газовом потоке,  - объемная скорость газового потока (см3/с),  – тепловая скорость движения молекулы озона (см/с) ( = 360 м/с для воздуха при 20 °С), S – геометрическая поверхность всех гранул катализатора в реакторе (см2). Коэффициент γ показывает отношение числа активных соударений молекул озона с поверхностью катализатора, к их общему числу.

Для катализаторов указанных выше составов измеренные значения коэффициента   в сухом газе находятся в диапазоне от 0.2 * 10-4  до 1.3 * 10-4. Для промышленного катализатора марки ГТТ значение составляет 2.0 * 10-4. Погрешность измерений 10%.

Таким образом, впервые синтезирован катализатор разложения озона типа «гопталюм», содержащий в качестве активных компонентов оксиды железа и кобальта. Характеристики созданного и промышленного катализаторов сопоставимы.

Литература

[1]. Лунин В.В., Попович М.П., Ткаченко С.Н. Физическая химия озона. – М.: Изд-во МГУ. 1998. 480 с.