Активность и селективность катализатора окислительного дегидрирования этана в зависимости от структурных особенностей оксидной системы Mo-V-Te-Nb-O

Мишанин Игорь Игоревич

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: arnochem@yandex.ru

В связи с увеличением роли полимерной промышленности в современной жизни спрос на олефины, особенно на этилен и пропилен, стремительно растёт.

В настоящее время технологии, используемые для производства олефинов, основаны на прямом дегидрировании алканов [1]. Процесс дегидрирования низших парафинов (С2-С4) осложняется низкой реакционной  способностью этих субстратов, обратимостью и высокими температурами реакции. Использование окислительного варианта дегидрирования позволяет существенно снизить температуру процесса, достичь высоких степеней конверсии при сохранении высокой селективности по целевому продукту, а также предотвратить процесс коксообразования на поверхности катализатора благодаря кислороду, введённому вместе с исходным сырьём.

Ключевым вопросом исследования реакции окислительного дегидрирования является поиск и разработка активных и селективных катализаторов. Особый интерес представляют смешанные оксидные катализаторы Mo/V/Te/Nb/O [2], которые при температуре  до 400°C обеспечивают высокую конверсию этана и селективность по этилену выше 90%. Однако из-за наличия в структуре ионов теллура данные катализаторы проявляют высокую чувствительность к перегреву.

Целью настоящей работы являлось исследование стабильности четырёхкомпонентных оксидных катализаторов  Mo/V/Te/Nb/O в реакции окислительного дегидрирования этана в этилен.

Было установлено, что при наиболее оптимальных реакционных параметрах с использованием смеси C2H6/O2 (в мольном соотношении 3 к 1) при температуре 360˚C конверсия этана достигает 20% при селективности по этилену 92%. Подъём температуры реакции до 400˚C увеличивает общую конверсию этана при полном вовлечении окислителя, однако селективность по этилену снижается до 85%. При это происходит необратимая дезактивация катализатора в связи с восстановлением ионов теллура.

Литература

- Cavani F., Ballarini N., Cericola A. Oxidative dehydrogenation of ethane and propane: How far from commercial implementation. // Catal. Today. 2007.  V.127. P. 113-131.

- López-Nieto J.M., Botella P., Concepción P., et al. Oxidative dehydrogenation of ethane on Te-containing MoVNbO catalysts. // Catal. Today. 2004. V.91-92. P. 241-245.