Перспективные катализаторы на основе сверхсшитого полистирола для реакции кросс-сочетания Сузуки-Мияура

Любимова Н. А.

Сотрудник

Матвеева О.В.

Аспирант

Тверской государственный технический университет, химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E-mail: nadezhdalyubimova1990@gmail.com

Реакция кросс-сочетания Сузуки-Мияура – это важный метод формирования арил-арил связи, использующий арил галогениды и фенилбороновые кислоты. Этот процесс имеет множество достоинств, таких как высокая стабильность органоборанов на воздухе и устойчивость к влаге, низкая токсичность компонентов, умеренные условия реакции, использование водных неорганических оснований и сочетание субстратов, имеющих пониженную реакционную способность. В настоящее время реакция Сузуки интенсивно используется в синтезе природных соединений, фармацевтических препаратов, пестицидов, передовых материалов и жидких кристаллов [1].

Традиционно реакция Сузуки проводится с использованием палладиевых комплексов, содержащих лиганды на основе соединений фосфора и азота, в качестве катализаторов [2]. Однако, использовать гомогенные катализаторы нецелесообразно из-за высокой стоимости лигандов и трудности их отделения от продуктов реакции для повторного использования [3]. Указанных недостатков можно избежать с помощью гетерогенных, гетерогенизированных или квази-гомогенных палладиевых катализаторов, так как они могут быть легко отделены от реакционной смеси и использованы повторно [4].

В настоящее время наиболее перспективными носителями для создания гетерогенных каталитических систем считаются наноструктурированные полимеры [3], позволяющие стабилизировать каталитически активную фазу за счет наличия наноразмерных пустот (пор).

В рамках данного исследования был синтезирован ряд катализаторов на основе сверхсшитого полистирола (СПС) при варьировании природы прекурсора (PdCl2(CH3CN)2, Pd(OAc)2, PdCl2) и содержания металла (от 0.5% до 2%(масс.)). Каталитическое тестирование было проведено при варьировании природы и концентрации основания, состава растворителя, соотношения субстрата и катализатора и температуры реакции. Было обнаружено, что наиболее высокая степень конверсии 4-броманизола (более 98% в течение 1 часа) достигается в случае катализатора 2%-Pd/СПС (PdCl2(CH3CN)2) при использовании смеси EtOH/вода (5:1) в качестве растворителя и NaOH в качестве основания.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (Проект: RFMEFI57414X0121).

Литература

- Hajipour, A.R. Silica-acac-supported palladium nanoparticles as an efficient and reusable heterogeneous catalyst in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction in water// J. Chem. Sci. 2014. № 126.- р. 83 – 93.

- Pan, C. Palladium catalyzed ligand-free Suzuki cross-coupling reaction// Catalysis communication. 2008. № 9. p. 321 – 323.

- Sołoducho, J. Recent Advances of Modern Protocol for C-C  Bonds—The Suzuki Cross-Coupling // Advances in Chemical Engineering and Science. 2013. № 3. p. 19-32.

- Pagliaro, M. Heterogeneous versus Homogeneous Palladium Catalysts for Cross-Coupling Reactions // ChemCatChem. 2012. Vol. 4. p. 432 – 445.