Гидродеароматизация керосиновых фракций на рутениевых нанесенных катализаторах

Исхакова Р.Р.1, Жардемов А.2, Нуруллаева А.2

1магистрант, 2студент

Казахстанско-Британский Технический Университет,

научно-образовательный центр химической инженерии, Алматы, Казахстан

e-mail: sov_est@bk.ru

Топлива должны отвечать современным требованиям международных стандартов Евро-4 и Евро-5. На получение таких высококачественных топлив направлены процессы каталитического гидрооблагораживания, из которых гидродеароматизация и гидрообессеривание являются наиболее перспективными.

При гидрировании ароматических углеводородов и сераорганических соединений в нефтяных фракциях реакции приводят к быстрому отравлению катализаторов. Разработка стабильных и активных каталитических систем является актуальной проблемой.

Гидрирование ароматических углеводородов в присутствии тиофена проводили на рутениевых катализаторах: Ru/монтморриллонит и Ru/модифицированный монтмориллонит (ММ). Монтморриллонит, содержащийся в бентоните, модифицировался полигидроксокомплексами молибдена, алюминия, хрома и железа. Содержание активной массы рутения в катализаторе варьировалось в пределах 0,5-1,0 % масс. При объемной скорости подачи сырья 10 ч-1 степень удаления органической серы достигает 85 %; при объемной скорости 1-2 ч-1 – 95-98 %.

Содержание серы в сырье до 200 ppm практически не сказывается на глубине гидрирования бензола. Происходит сульфидирование определенной части рутениевых центров, при этом дальнейшее их осернение затруднено, а образовавшиеся сульфиды рутения и неосерненный Ru сохраняют достигнутую каталитическую активность продолжительное время [1].

По устойчивости к действию сернистых соединений катализаторы располагаются в следующий ряд:

Ru/γ-Al2О3 < Ru/ММ(Сr) < Ru/MM(Мо)

Глубокое гидрирование керосиновых фракций (содержание серы не более 200 ррm) приводит к значительному улучшению эксплуатационных показателей реактивных топлив. Значительно увеличилась высота некоптящего пламени: если для исходного сырья эта величина составляла 26 мм, то для продукта с содержанием 18,0 % масс. ароматических углеводородов этот показатель составил 42 мм. При содержании нафталиновых ароматических углеводородов 1,4 % масс. высота некоптящего пламени составила 48 мм.

Гидрирование керосиновых фракций на рутениевом катализаторе, нанесенном на модифицированный монтморриллонит, позволяет получить топливо с остаточным содержанием серы 0,1 % масс. и существенно улучшить эксплуатационные характеристики топлива.

Литература

- Utelbayev B.T., Myrzakhanov M.M., Iskhakova R.R., Toktasyn R., Abilbek Zh., Smankulov Zh.E. Hydrogenation of benzene on Ru-Ni support catalysts // Вестник КБТУ. 2013. № 4. С. 62-70.