Разработки параметров безобжиговой технологии вскрытия упорных руд с использованием механохимии в водных растворах

Головченко Наталья Юрьевна

Преподаватель

Казахский Национальный университет имени аль-Фараби

факультет химии и химической технологии, Алматы, Казахстан

E–mail:teya86@mail.ru

Вода является эффективным средством ускорения измельчения практически любых горных пород и минералов.

Механизм действия воды на измельчаемый материал рассматривается как понизитель прочности минералов, а так же действие воды сводится к препятствию образования прочных агрегатов дисперсных частиц.

Закономерность изменения состава газа и давления при измельчении минеральных веществ в воде с применением чугунных и стальных мелющих тел описываются двумя последовательными процессами разделенными на два этапа [1]. На первом этапе идет поглощение атмосферного кислорода и снижение давления в рабочем барабане ниже атмосферного. На втором этапе имеет место постепенное возрастание давления, вследствие выделения водорода, образующегося при взаимодействии воды с тонкодисперсным натирающимся железом.

***

В проводимой работе исследовалось влияние воды на упорное сульфидное и феррозолотое сырье при обработке в планетарно-центробежной мельнице. Активация минералов проводилась при различных режимах нагружения (соотношение мелющих тел и обрабатываемого материала) при различном времени обработки. О мере воздействия на сульфиды в процессе мокрой механоактивации можно судить по содержанию серы в кеках после активации, чем длительнее время воздействия на минералы, тем выше окисление сульфида. Представление о степени деструкции дают результаты рентгеноспектрального  анализа образцов, не активированных и активированных в различных режимах. Анализ фильтрата на содержание мышьяка свидетельствует о связывании мышьяка в кеке, т.к. в растворе он присутствует в количествах ниже предельно допустимой нормы.

Литература

1. Захаров Б.А., Мерекутов М.А. Золото: Упорные руды. М.:Руда и металлы. 2013