Синтез и изучение свойств композитов восстановленный оксид графита – наночастицы золота

Ондар Е. Э., Еремина Е. А.

Химический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 119991, Москва, Россия,e-mail: evg.ondar@bk.ru

В данной работе синтезированы композиты из наночастиц золота (AuNP), оксида графита (GO) и восстановленного оксида графита (RGO): AuNP_GO, HAuCl4_GO_CYS,AuNP_RGO_CYS,AuNP_RGO_GLY,AuNP_RGO_(NH2)2CS,AuNP_RGO_(NH2)2CO, и изучены возможности их применения в спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния.

Оксид графита был получен по методу Хаммерса[1], наночастицы золота – по методу Туркевича[2]. Восстановленные формы оксида графита синтезированы  добавлением к растворам твердых восстановителей (цистеина, мочевины, тиомочевины, глицина) раствора оксида графита при перемешивании. Композиты были получены восстановлением оксида графита в присутствии наночастиц золота.

Данные УФ-спектроскопии RGO показали, что восстановление мочевиной и тиомочевиной проходит полнее. УФ-спектры только трех композитов (AuNP_GO_(NH)2CS, AuNP_GO_(NH)2CO, AuNP_GO) имеют пик поглощения при 520 нм, что говорит об их перспективности в спектроскопии ГКР.

Для оценки возможности использования композитов в спектроскопии ГКР  использовали 10-6 М раствор метиленового синего. КР-спектры (рис.1) AuNP, AuNP_GO_(NH2)2CO, показывают значительное усиление сигнала красителя, наименьшее - для AuNP_GO.

Рис. 1. КР-спектры метиленового синего, нанесенного на подложки  AuNP, AuNP_GO_(NH2)2CO, AuNP_GO.

[1] W. S. Hammers and R. E. Offerman, J. Am. Chem. Soc., 1958, 80, 1339

[2] J.Turkevich, T.C.Stevenson, J.Hillier. The formation of colloidal gold. // J. Phys. Chem., 57 (1953) 670–673