Синтез фторидов МxYbyF2x+3y (M = Ca, Sr, Ba) 
с использованием бета-циклодекстрина

Фатула Евгения Романовна

Студентка 2 курса

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
 химический факультет, Москва, Россия

Е-mail: uji-f@yandex.ru

В данной работе предложен новый метод получения сложных фторидов M2YbF7 и M4Yb3F17 (M = Ca, Sr, Ba) с использованием бета-циклодекстрина. Для сравнения синтез проводился путем термического разложения смесей гидратов трифторацетатов соответствующих металлов как с бета-циклодекстрином, так и без его добавления.

Используемые в работе гидраты трифторацетатов металлов разлагаются в близком температурном интервале, что могло бы способствовать образованию сложных фторидов при совместном разложении M(CF3COO)nmH2O. Однако анализ рентгенограмм образцов, синтезированных без бета-циклодекстрина, показал, что они состоят из смеси простых фторидов металлов. В то же время образцы, полученные при добавлении бета-циклодекстрина, представляют собой флюоритоподобные однофазные продукты. Методом индицирования был проведен расчет параметров элементарной ячейки для однофазных образцов, результаты которого представлены в таблице 1. Помимо этого по формуле Дебая-Шерера определены размеры ОКР. Полученные значения ОКР для всех четырех однофазных образцов очень близки между собой и составляют в среднем 30-35 нм.

Таблица 1. Параметры элементарной ячейки образцов.

| Вещество | а, Å | V, Å3 |
| --- | --- | --- |
| CaF2 [00-035-0816] * | 5,4630(8) | 163,00 |
| SrF2 [00-086-2418] * | 5,794(2) | 194,50 |
| Ca2YbF7 | 5,4906(6) | 165,23(3) |
| Ca4Yb3F7 | 5,501(1) | 166,44(6) |
| Sr2YbF7 | 5,706(1) | 185,75(8) |
| Sr4Yb3F7 | 5,688(2) | 183,99(9) |

* – значения из базы данных порошковых рентгенограмм

WinXPOW Search, Version 2.11.0 (23-Mar-2009).

Образцы с мольным соотношением M:Yb = 2:1 (M = Ca, Sr) изучены методом рентгеноспектрального микроанализа (РСМА). Согласно полученным результатам, сложные фториды, синтезированные с использованием бета-циклодекстрина, имеют гомогенное распределение атомов металлов. В то же время образцы, полученные без использования бета-циклодекстрина, имеют неоднородное распределение атомов металлов по поверхности. Данные результаты хорошо согласуются с результатами рентгенофазового анализа.

В работе проводится анализ влияния условий отжига (температуры и времени) на фазовый состав получаемых продуктов и их морфологию.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 14-03-01032). В ходе работы использовалось оборудование, приобретенное за счет средств Программы развития Московского университета. Автор выражает благодарность к.х.н. Шаталовой Т.Б. за проведение термического анализа; Филипповой Т.В. за проведение РФА; 
Верченко В.Ю. за проведение РСМА.