Координационные комплексы кобальта с фуллереном С60
Устименко Ксения Алексеевна
Студентка 5 курса
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия
E–mail: 491926011@mail.ru

В работе был проведен синтез двух моноядерных Co(ƞ2-C60)(L)(C6H5CN)∙C6H4Cl2 (1,2) L = 1,2-бис(дифенилфосфино)этан и 1,1-бис(дифенилфосфино)ферроцен [1] и двух биядерных {Co(Ph3P)(C6H5CN)}2(μ2-η2, η2-C60)2∙2C6H4Cl2 (3) [2] и {Co(dppe)}2(2-2,2-C120)3C6H4Cl2 (4) [3] координационных соединений фуллерена С60 с кобальтом.

Большинство металлов (Ni, Pt, Pd) образуют координационные комплексы [4] с фуллереном C60. Целью нашей работы было получение таких комплексов с парамагнитными металлами. В частности нами был выбран нуль-валентный кобальт, электронная конфигурация которого d9, соответственно, обладающий спином S = 1/2.

Восстановление цинковой пылью смеси Co(L)Br2 и фуллерена С60 в о-дихлорбензоле  в присутствии бензонитрила приводит к восстановлению двухвалентного кобальта до нуль-валентного состояния и его координации по η2-типу на 6-6 связь в С60. Образуются моноядерные комплексы 1 и 2 с координационным окружением кобальта в виде искаженной четырехугольной пирамиды. В спектрах ЭПР комплексов присутствуют интенсивные асимметричные сигналы, характерные для нуль-валентного кобальта. Значения эффективных магнитных моментов комплексов 1 и 2 составляют 1.86 и 1.83 μВ при 300 К и соответствуют низко-спиновому состоянию кобальта Co0 (S = 1/2).

Из тех же исходных соединений только с трифенилфосфином в качестве лиганда (L) образуется димерный комплекс 3 (рис. 1) с окружением кобальта в виде искаженной пятиугольной пирамиды. Согласно оптическим спектрам фуллерены имеют нейтральное состояние в этих димерах. Значение эффективного магнитного момент 3 (2.76 B при 300 K) близко к рассчитанному магнитному моменту для триплетного состояния со спином S = 1  (эф = 2.83 B). Мольная магнитная восприимчивость достигает максимума при 46К, после чего наблюдается резкое падение магнитной восприимчивости. Это связанно с переходом димера из триплетного в синглетное состояние.

Рис. 1. Структура димера в комплексе 3. Вид  перпендикулярно линии CoCo.

Соединение 4 было получено восстановлением цинковой пылью Co(L)Cl2 (L = 1,2-бис(дифенилфосфино)этан) и С60 в о-дихлорбензоле  без добавления бензонитрила. Координация двух атомов кобальта по η2-типу на 2 молекулы С60 способствует их сближению и образованию между ними σ – связей, то есть образуется димер С120, связанный как углеродными связями, так и мостиковыми атомами кобальта.

Литература

- Konarev, D.V., Troyanov, S.I., Ustimenko, K.A., at all // Inorganic Chemistry. 2013. V.52. P.13934 – 13940.

- Konarev, D.V.,  Troyanov, S.I.,  Ustimenko, K. A., at all // Organometallics. 2013. V.32. P.4038–4041.

- Konarev, D.V., Troyanov, S.I., Ustimenko, K.A., at all // готовится к печати.

- Balch, A. L.; Olmstead, M. M. // Chemical Reviews. 1998. V.98. P.2123−2165.

Примечание

Работа выполнена в Институте Проблем Химической Физики РАН г. Черноголовка под руководством д.х.н. Конарева Д.В.