Синтез и исследование катодных материалов на основе фторидофосфатов
 LiNaCo1-хMnхPO4F для литий-ионных аккумуляторов

Манойлов А.И.
Студент
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия
E-mail: Shamanblch@mail.ru

В настоящее время ведется активный поиск новых катодных материалов, вызванный, главным образом, несовершенством существующих материалов (высокая стоимость, токсичность, малая удельная энергоёмкость) [1]. Катодные материалы на основе фторидофосфатов переходных металлов выглядят перспективными за счет высокой теоретической ёмкостью (до 290 мАч/г) и электродного потенциалом (более 5 В), который объясняется синергизмом индуктивного эффекта фосфатной группировки и высокой электроотрицательности фторид аниона [2, 3]. Исследование системы 
LiNaCo1-хMnхPO4F обусловлено высокой теоретической ёмкостью (до 269 мАч/г) и возможностью варьировать электродный потенциал за счёт предполагаемой широкой области гомогенности.

Для синтеза образцов LiNaCo1-хMnхPO4F впервые применён метод сублимационной сушки. На первой стадии получены образцы фосфатов состава LiCo1-хMnхPO4, которые при смешении с эквимолярным количеством NaF и кратковременным отжигом с последующей закалкой приводили к образованию целевых фаз. Для образца состава LiNaCoPO4F найдено образование двух различных структурных типов в зависимости от условий финального отжига: низкотемпературного слоистого (P21/c a = 6.8377(7) Å b = 11.2299(15) Å c = 5.0758(7) Å β = 90.339(7)˚) и высокотемпературного каркасного (Pnma a = 10.9158(18) Å, b = 6.3108(15) Å c = 11.356(3) Å). Низкотемпературная фаза изоструктурна описанной в литературе LiNaNiPO4F, высокотемпературная – Li2NiPO4F [4]. Способность кристаллизоваться в этих структурных типах в зависимости от условий отжига обнаружена также для образцов составов LiNaCo0.67Mn0.33PO4F и LiNaCo0.6Mn0.4PO4F. Подобраны оптимальные условия двухстадийного синтеза исследуемых твёрдых растворов. Для изучения электрохимических свойств проводится поиск оптимальных условий одностадийного синтеза композитных материалов 
LiNaCo1-xMnxPO4F/С.

Литература

- Goodenough J. B. Challenges for rechargeable Li batteries //Chemistry of Materials. – 2009. – Т. 22. – №. 3. – С. 587-603

- Ellis B. L. A multifunctional 3.5 V iron-based phosphate cathode for rechargeable batteries //Nature materials. – 2007. – Т. 6. – №. 10. – С. 749-753.

- Okada S. Fluoride phosphate Li2CoPO4F as a high-voltage cathode in Li-ion batteries //Journal of Power sources. – 2005. – Т. 146. – №. 1. – С. 565-569.

- Yahia H. B. Single crystal X-ray structure study of the Li2−xNaxNi[PO4]F system //Dalton Transactions. – 2012. – Т. 41. – №. 19. – С. 5838-5847.