Использование углегуминовых препаратов для детоксикации

промышленных отходов

Островский Дмитрий Юрьевич

Аспирант

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Физико-технический институт, Томск, Россия

E-mail: ostrovsky@sibmail.com

В процессе производственной деятельности на предприятиях ГК «Росатом» образуются и накапливаются твёрдые и жидкие отходы, загрязненные примесями ртути и урана. В настоящее время не существует технологических приёмов способных эффективно обезвреживать отходы такого класса. В этой связи имеется насущная необходимость в разработке новых подходов в решении этой проблемы.

Одним из перспективных направлений научного поиска является использование углегуминовых препаратов (УГП) в состав которых входят гуминовые кислоты (ГК).

УГП – это природоадаптированный класс веществ, обладающий заметными сорбционными свойствами и отвечающий следующим технологическим требованиям: низкой стоимостью, доступностью, устойчивостью к среде, в которой он используются и механической прочностью.  Гуминовые кислоты (ГК) содержат карбоксильные (-СОOН) и гидроксильные (-ОН) функциональные группы, которые активно взаимодействуют с ионами металлов как в растворе, так и в почве, образуя нерастворимые комплексы.

Углегуминовые препараты нами были приготовлены из бурых углей Канско-Ачинского угольного бассейна, путем механоактивации с перкабонатом натрия [1] в шаровой мельнице АГО-2 при различном ускорении мелящих шаров.

Для исследования были выбраны уран- и ртутьсодержащие декантаты хвостохранилища действующего предприятия, а также ртутьсодержащие строительные отходы. В ходе экспериментальной работы исследовалось взаимодействие УГП с декантатом хвостохранилища и строительными отходами при различной температуре и времени взаимодействия на модельных и реальных водных системах.

Ртутьсодержащие строительные отходы представляли собой измельченную и диспергированную в воде фракцию.  При внесении УГП 10 г/кг с содержанием ГК ~ 55% и времени контакта 6 – 8 суток в строительных отходах удалось снизить исходную концентрацию подвижной формы (С(Hg)=0,0276 мг/л) ртути в смывах в 5-10 раз.

Внесение 0,5 г/л УГП в декантат хвостохранилища при С(Hg)=0,015 мг/л и С(U)=0,375 мг/л позволяет практически полностью извлечь и перевести в осадок водорастворимые формы ртути и урана.

Таким образом, использование УГП для очистки жидких и твердых промышленных отходов от радиоактивных и цветных металлов, позволит решить ряд экологических проблем, стоящих перед предприятиями отрасли.

В настоящее время для детоксикации загрязненных токсичными и радиоактивными металлами территории предполагается использовать углегуминовые препараты второго поколения – модифицированный бурый уголь с дополнительно введёнными функциональными группами для усиления сорбционных свойств.

Литература

1. Уразова Т.С., Бычков А.Л., Ломовский О.И. Гуминовые кислоты бурых углей: механохимическая модификация структуры, сорбционные свойства и влияние на биомассу очищаемых водоемов. Сборник тезисов докладов. III Всероссийский симпозиум с международным участием «УГЛЕХИМИЯ И ЭКОЛОГИЯ КУЗБАССА». Кемерово, 2-4 октября 2013 г.  - Новосибирск, ИК СО РАН, 2013.-С.37