Разработка стекломатериалов системы Na2O-Al2O3-(Fe2O3)-P2O5 для иммобилизации высокоактивных отходов

Данилов С.С.1, Куликова С.А.2

Аспирант1, студент2

1ФГБУН Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, лаборатория радиохимии, Москва, Россия

2Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Институт материалов современной энергетики и нанотехнологии, Кафедра химии высоких энергий и радиоэкологии, Москва, Россия

e-mail:bltbssd@gmail.ru

При переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) образуются высокоактивные отходы (ВАО), которые должны быть переведены в форму, пригодную для долговременного хранения или окончательного захоронения и максимально безопасную для окружающей среды. Единственной такой формой для ВАО, получаемой в промышленных условиях в России, является натрий-алюмофосфатное стекло. Ранее было установлено, что алюмофосфатное стекло способно включать большее количество поливалентных переходных элементов, а также сульфатов и хлоридов, чем боросиликатное, но оно менее устойчиво к кристаллизации и имеет более короткий интервал вязкости расплава[1].

Переработка новых или ранее не перерабатывавшихся видов ОЯТ будет сопровождаться образованием ВАО с составами, отличными от ранее известных и которые могут содержать компоненты, трудно включаемые в стекло или негативно влияющие на его свойства. Данная работа посвящена разработке перспективных стекломатериалов для иммобилизации железосодержащих ВАО.

Синтезированы образцы натрий-алюмо-железофосфатных стекол следующих составов, мол.%: 40 Na2O, (20-x) Al2O3, x Fe2O3, 40 P2O5. Установлено, что при эквимолярном замещении Al2O3 на Fe2O3 структура закаленных стекол не претерпевает заметных изменений. Отжиг образцов стекол приводил к их частичной девитрификации с выделением алюмо-железофосфатных кристаллических фаз. Гидролитическую устойчивость стекол определяли в соответствии с ГОСТ Р 52126-2003 [2]. Установлено, что наиболее гидролитически устойчивыми являются стекла, в которых до 10 мол.% Al2O3 замещено на Fe2O3: скорости выщелачивания Na, Al, Fe и P из образцов находятся в пределах (410)10-8 г/(см2сут) и соответствуют требованиям ГОСТ Р 50926-96 [3].

Авторы благодарят Стефановского С.В. и Винокурова С.Е. за научное руководство.

Работа проведена при финансовой поддержке Минобрнауки России (проект RFMEFI60414X0009).

Литература

1. Дмитриев С.А., Стефановский С.В. Обращение с радиоактивными отходами: Учеб.Пособие/ РХТУ им. Д.И.Менделеева. М., 2000. 125 с.

2. ГОСТ Р 52126-2003. Отходы радиоактивные. Определение химической устойчивости отвержденных высокоактивных отходов методом длительного выщелачивания, М.: Госстандарт России, 2003.

3. ГОСТ Р 50926-96. Отходы высокоактивные отвержденные. Общие технические требования, М.: Госстандарт России, 1996.