Выделение кадмия – 109 из облученного серебра – 107

Черноокая Е.В., Корнилов А.С.

Младший научный сотрудник, старший научный сотрудник

ОАО «Государственный научный центр научно-исследовательский институт атомных реакторов», Димитровград-10, Ульяновской обл., Россия
E-mail: orip@niiar.ru

Одним из способов получения радионуклида 109Cd является облучение нейтронами серебра, обогащенного по изотопу 107Ag. При облучении стартового материала со степенью обогащения >98% в течение 6 месяцев в реакторе СМ в потоке тепловых нейтронов с плотностью 1∙1015 н/(см2∙с) выход 109Cd составляет около 50 % от массы облучаемого серебра. Кроме целевого продукта реакции при облучении образуется значимое количество радионуклида серебра-110m. Последующая радиохимическая переработка облучённого образца проводится с целью  разделения и очистки кадмия от серебра. Отношение активности серебра-110m к активности кадмия-109 конечном продукте не должно превышать 3∙10–4 %.

Целью настоящей работы являлась разработка способа выделения кадмия из облученного серебра. Предложенный способ основан на восстановлении серебра до металлического состояния, отделением образующегося серебра фильтрованием, и концентрировании кадмия из маточного раствора осаждением в виде карбоната, который может быть конвертирован в растворимую соль (как правило – хлорид или нитрат кадмия). Исследование проводилось методом радиоактивных индикаторов с использованием изотопов 110mAg и 109Cd.

Было показано, что восстановление серебра до металла с помощью сернокислого  гидроксиламина (ГАС) при мольном соотношении ГАС/Ag=0.5 и рН›6 обеспечивает отделение серебра с фактором очистки не менее 3,5.103. Это обеспечивает требуемую радионуклидную чистоту 109Cd. Выделенное таким образом металлическое серебро может быть использовано для повторного облучения (в случае, если имеется возможность изготовления радиоактивной мишени).

Концентрирование кадмия предложено проводить осаждением карбоната из смеси гидроксида и нитрата аммония.  Показано, что в диапазоне концентраций гидроксида аммония 0,2 – 0,6 моль/л и нитрата аммония 0,1 – 0,6 моль/л  степень осаждения карбоната кадмия составляет 98%. При этом происходит дополнительная очистка от серебра. В зависимости от условий осаждения фактор очистки варьируется в диапазоне от 15 до 103.

Работоспособность способа была подтверждена при переработке облученного серебра. В результате переработки выход кадмия-109 составил 96,7%, содержание серебра-110m снизилось в 107 раз. Способ прост для дистанционного исполнения, не требует использования сложного технологического оборудования и может быть применен для переработки массивных (десятки грамм) облученных мишеней.