Новые комплексные соединения глутарата уранила с некоторыми амидами

Манаков Никита Владимирович

Студент

Самарский государственный университет, химический факультет,

Самара, Россия

E-mail: manakov@himgos.ru

В последнее время активно изучаются металл-органические координационные полимеры, состоящие из ионов металлов, координированных мостиковыми органическими лигандами, и образующие одно-, двух- или трехмерные структуры, которые могут использоваться для хранения газов, разделения и очистки веществ, а также как катализаторы. Увеличивая длину мостикового карбоксилатного лиганда, в частности, от двухуглеродного оксалата до пятиуглеродной цепочки в глутарате, можно попытаться увеличить размеры полостей в координационных каркасах. Известны единичные примеры глутаратных комплексов уранила, для которых изучена структура кристаллов.

***

Были проведены синтез, ИК спектроскопическое и рентгеноструктурное исследования новых глутаратсодержащих комплексов урана(VI) [(UO2)2(C5H6O4)2(Urеа)2(H2O)]∙H2O (I) и [UO2(C5H6O4)(Dmur)] (II), где Urеа – CO(NH2)2, s-Dmur – N,N′-CO(NHCH3)2. Координационными полиэдрами атомов урана в комплексе I являются пентагональные UO7 и гексагональные UO8 бипирамиды, в аксиальных позициях которых находятся атомы кислорода ионов уранила. В экваториальной плоскости находятся атомы кислорода глутарат-ионов (играют роль тетрадентатных и бидентатных хелатных лигандов), молекул карбамида и воды. Основными структурными единицами комплекса I являются ленты состава [(UO2)2(C5H6O4)2(Ur)2(H2O)], относящиеся к кристаллохимической группе A2Q21Q02M13 (А = UO22+) комплексов уранила. Между лентами находятся внешнесферные молекулы воды, участвующие в образовании водородных связей между соседними лентами. В структуре II координационными полиэдрами атома урана являются пентагональные бипирамиды UO7. Глутарат-ион по отношению к иону уранила является тетрадентатным лигандом типа Q21, молекулы s-Dmur играют роль монодентатных концевых лигандов (M1). Основными структурными группировками II являются цепи [UO2(C5H6O4)(Dmur)], принадлежащие к кристаллохимической группе AQ21M1. Между цепями реализуются водородные связи. С помощью метода молекулярных полиэдров Вороного-Дирихле охарактеризованы особенности межмолекулярных взаимодействий в структурах кристаллов I и II.

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации.