Изучение кинетики озонированного окисления поливинилового спирта

на начальной стадии1

Кутлугильдина Г.Г., Амирова Р.Р.

Аспирант I г.об., студент 5-го курса

Башкирский государственный университет, химический факультет, Уфа, Россия

Moy_mayl@mail.ru

Поливиниловый спирт (ПВС) относится к небольшому числу полимеров синтетического происхождения растворяющихся в воде. Это важное свойство позволило использовать его в различных областях промышленности. ПВС применяется для изготовления различных эмульсий, загустителей, клеев, стабилизаторов, водорастворимых пленок. Поливиниловому спирту уделяется немаловажная роль и в медицине, поскольку он является основным компонентом при изготовлении хирургических нитей, водорастворимых оболочек лакарств, смазки для глазных капель и линз, а также перспективно его использование в качестве матрицы лекарственных препаратов пролонгированного действия.

Кинетику реакции поливинилового спирта с озон-кислородной смесью изучали методом кинетической спектрофотометрии. Опыты проводили при 6÷32ºC. Выбор низких температур обусловлен необходимостью изучения начальной стадии окисления ПВС. При этом концентрация продуктов в реакционной смеси будет незначительной и их воздействием на окислительный процесс можно пренебречь. Начальные концентрации ПВС изменяли в диапазоне 10‾3÷10‾2 моль/л (из расчета на одно структурное звено); в этих условиях [ПВС]0 >> [О3]0.

Было установлено, что кинетические кривые изменения оптической плотности хорошо линеаризуются в координатах уравнения , что свидетельствует о первом порядке реакции по озону: , где k' – эффективная константа скорости реакции первого порядка.

Было выявлено, что эффективные константы скорости k' прямо пропорциональны начальным концентрациям ПВС (), что указывает на первый порядок реакции по субстрату.

Таким образом, скорость расходования озона в реакции с поливиниловым спиртом описывается следующим кинетическим уравнением:, где k – константа скорости реакции второго порядка. Значения k находили из линейных зависимостей k' от [ПВС]0.

Таблица 1

Температурная зависимость константы скорости k реакции озона 
с поливиниловым спиртом

| Т, С | k ·10–2, л/моль∙мин |
| --- | --- |
| 6 | 0.1  0.01 |
| 12 | 0.19  0.04 |
| 17 | 0.25  0.03 |
| 22 | 0.50  0.05 |
| 27 | 0.12  0.07 |
| 32 | 1.17  0.13 |

В данной работе изучена температурная зависимость константы скорости k (табл. 1), откуда получены оценочные значения активационных параметров: lg A = 17  2; Е = 87  8 кДж/моль.

______________________

1 Работа выполнена при поддержке проекта № 3.7658.2013, исполняемого в рамках государственного

задания Минобрнауки РФ.