Функционализация и агрегация наноалмаза – влияние на активность иммобизованных ферментов

Валуева А.В.

Аспирант

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова,

фармацевтический факультет, Рязань, Россия

E-mail: anastacia.lithium90@gmail.com

В последние годы углеродные наночастицы, и, прежде всего, наноалмаз (НА) детонационного синтеза привлекают значительное внимание исследователей в качестве материалов для биомедицинских приложений. Такие свойства НА как нетоксичность, биосовместимость, способность легко проникать в клетки, проходя через биобарьеры, высокая удельная поверхность (до 400 м2/г) и сверхмалый размер первичных частиц (4-6 нм) делают его перспективным для применения в медицине и биологии как носителя в системах доставки биологически активных и лекарственных веществ [1]. При этом работы по изучению влияния размера частиц, функционализации поверхности НА на иммобилизацию таких биологически активных веществ, как ферменты и их специфическую активность практически отсутствуют. Только в работе [2] авторы изучили сорбционную иммобилизацию лизоцима на поверхность окисленных НА с размерами частиц от 5 до 500 нм и сделали вывод, что наиболее оптимальными в качестве платформ для иммобилизации ферментов являются частицы НА размером 100 нм.

Целью данной работы было изучение влияния размеров частиц и функционализации поверхности НА на иммобилизацию фермента неорганической пирофосфатазы (РРазы). Этот фермент катализирует обратимую реакцию гидролиза неорганического пирофосфата до двух молекул фосфата. Введение в ткани организма РРазы может стать перспективным направлением терапии тяжёлого наследственного заболевания – пирофосфатной артропатии, специфических средств лечения которого до настоящего времени не существует. РРаза была сорбционно иммобилизована на образцах НА с различной химией поверхности: гидрированные (НА-Н), окисленные (НА-СООН) и аминированные (НА-NH2). Для этого получали гидрозоли с определённым размером частиц (до 30 нм, 50-70 нм и до 200 нм), используя последовательные циклы ультразвуковой обработки и центрифугирования. Сорбцию проводили, добавляя РРазу в гидрозоли НА. На всех образцах НА изотермы сорбции РРазы имели сигмоидальный характер. Это свидетельствует о том, что начальная сорбция РРазы на НА стимулирует дальнейшую её иммобилизацию. Установлено, что ферментативная активность сорбированной РРазы зависит от типа поверхности НА: наибольшую активность проявили образцы РРазы, сорбированной на НА-СООН и НА-Н (85-86% от активности нативного фермента), а наименьшую – на образцах НА-NH2 (около 39%). При этом размер частиц образца НА-NH2 практически не влиял на активность РРазы, тогда как оптимальные размеры частиц для образцов НА-Н и НА-СООН составили 70 нм. Таким образом, на примере РРазы показано, что на активность иммобилизованных на НА ферментов существенно влияют размер частиц НА и функциональный состав его поверхности.

Работа поддержана грантами РФФИ №13-08-00647 и №14-03-00423.

Литература

- Яковлев Р.Ю., Соломатин А.С., Леонидов Н.Б., Кулакова И.И., Лисичкин Г.В. Детонационный наноалмаз – перспективный носитель для создания систем доставки лекарственных веществ // Рос. хим. ж. 2012, Т.56, № 3-4. с. 114-125.

- Perevedentseva E., Cai P.-J., Chiu Y.-C. et al. Characterizing Protein Activities on the Lysozyme and Nanodiamond Complex Prepared for Bio Applications // Langmuir. 2011, V. 27, № 3. p. 1085-1091.