Разработка научно-программного комплекса обработки изображений растворяющегося металла для оценки коррозионной ситуации на промышленных объектах

Гладких Наталья Андреевна

Аспирант, младший научный сотрудник

Малеева Марина Алексеевна

научный сотрудник, к.х.н.

Петрунин Максим Андреевич

заведующий сектора подземной коррозии и электрохимической защиты, к.х.н.

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина

Российской академии наук, лаборатория коррозии металлов в природных условиях,

Москва, Россия

E-mail:Fuchsia32@bk.ru

В настоящее время, для обеспечения надежности функционирования промышленных объектов широко используются системы коррозионного мониторинга, позволяющие с разной степенью приближения оценивать интенсивность протекания коррозионного процесса и степень его опасности для сооружения. К сожалению, большинство используемых методов мониторинга являются либо затратными, либо трудоемкими. Оптические методы, используемые при коррозионных исследованиях, являются не разрушающим, малобюджетным и простым средством «in-situ» наблюдения за динамическими изменениями поверхности металла. Однако, при всех их преимуществах, они имеют существенный недостаток – отсутствие надежного аппарата для количественного описания состояния зафиксированной на изображении поверхности, что значительно ограничивает их применение. На сегодняшний день, определение показателей коррозии металлов в соответствии как с отечественными, так и с зарубежными  нормативными документами производят вручную, на что затрачиваются дорогостоящие человеческие и временные ресурсы. При этом не удается полностью избавиться от субъективного восприятия оператора. Предлагаемые на рынке програмные продукты способны, как правило, количественно описывать либо отдельные дефекты поверхности, либо они привязаны к конкретным задачам.

В этой связи, актуальной задачей является разработка универсального программного продукта, позволяющего на основе анализа изображений определять скорости коррозии широкого ряда конструкционнных металлов в различных эксплуатационных условиях, спрогнозировать развитие коррозионных ситуаций и оценивать степень опасности коррозии для надежного функционирования промышленного объекта.

В работе с одновременным использованием электрохимических и оптичесских методов исследованы типичные коррозионные ситуации: коррозия алюминия с выделением газа, питтинговая коррозия стали (Ст 3), коррозионное растрескивание под напряжением трубной стали X70 на магистралях трубопровода. Получены кинетические зависимости основных параметров, характеризующих локальное растворение металлов. В результате разработан программный продукт, позволяющий на основании данных по анализу коррозионных изображений сделать обоснованный вывод о коррозионном состоянии исследуемого объекта (или его участка). В программе, оператор задает параметры проведения обработки коррозионных изображений, включающие материал прокорродивавшей поверхности, состав среды, время эксплуатации и параметры исследуемого объекта. На выходе можно получить информацию о типе коррозионного разрушения, скоростях общей и локальной коррозии, прогноз развития коррозионного процесса, остаточный ресурс сооружения. Даный программный продукт может быть использован как для лабораторных исследований, так и для систем коррозионного мониторинга промышленных металлических сооружений.

Данная работа была выполнена при финансовой поддержке РФФИ 14-03-00421,

16-08-00445.