Диспергирование промышленных наночастиц Al и Al2O3 в растворах анионогенных ПАВ

Карепина Елизавета Евгеньевна

Студент

Томский политехнический университет, кафедра наноматериалов и нанотехнологий, Томск, Россия

e-mail: karepina_ee@mail.ru

Приготовление стабильных суспензий наночастиц является актуальной задачей керамических технологий [1], пищевой промышленности [2] и других областей применения нанопорошков. Разными авторами показано, что карбоновые кислоты могут снижать коагуляцию твердых частиц [3], при рН среды является одним из наиболее важных показателей [4]. При этом добавление карбоксилат-анионов в готовые суспензии наночастиц позволяет получать суспензии с контролируемыми дисперсионными и электрокинетическими параметрами [5].

В настоящей работе было определено влияние рН на кислотно-основное состояние поверхности (метод рН-метрии, метод адсорбции индикаторов Гаммета), степень диспергирования наночастиц (метод динамического рассеяния света, просвечивающая электронная микроскопия) в водных растворах натриевых солей уксусной, щавелевой и лимонной кислот (NaAc, Na2Ox, Na3Cit). В качестве объектов исследования использовали нанопорошки алюминия (электровзрывной метод получения, 90 нм) и оксида алюминия (плазмохимический метод получения, 40 нм).

Экспериментальные данные показали, что электростатическая стабильность суспензий увеличивается по мере увеличения основности карбоновых кислот, используемых в качестве ПАВ. Например, в ряду «NaAc - Na2Ox - Na3Cit» ζ-потенциал наночастиц Al составляет «-14,6; -22,6 и -40, 6 мВ», соответственно.  Максимальную степень диспергирования имеет суспензия, приготовленная в растворах с Na3Cit при рН=8: средний размер частиц - 116 нм. Для суспензий всех наночастиц Al2O3 средний размер агрегатов уменьшается при увеличении рН и увеличении основности ПАВ. Максимальная степень диспергирования и электростатическая устойчивость достигается в Na3Cit: средний размер и ζ-потенциал в ряду рН «7 – 6 – 8» составляет «245 - 175 - 160 нм» и «-14,5; -19,1; -15,3 мВ», соответственно.

Полученные данные могут быть использованы для разработки агрегативно-устойчивых гидрозолей металлических и оксидных наночастиц различного назначения.

Автор благодарит научного руководителя Годымчук Анну Юрьевну, к.т.н., доцента Томского политехнического университета.

Литература

- Sun Y., Xiong W., Li C. Fabrication of ultrahigh density ZnO-Al2O3 ceramic composites by slip casting // Transactions of Nonferrous Metals Society of China. – 2010. – Vol. 20. – P. 624-631.

- K. Kairyte, A. Kadys, Z. Luksiene. Antibacterial and antifungal activity of photoactivated ZnO nanoparticles in suspension // Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. – 2013. – Vol. 128. – P. 78-84.

- Godymchuk A. Y. , Karepina E. E. , Yunda E. N. , Lyamina G. V. , Kosova N. I. , Kuznetsov D. V. Stability study of ZnO nanoparticles in aqueous solutions of carboxylate anions // Journal of Nanoparticle Research. - 2015 - Vol. 17 - №. 3, Article number 123. - p.1-8

- Hidber P.C., Graule T.J., Gauckler L.J. Citric acid – a dispersant for aqueous alumina suspensions // Journal of American Ceramic Society. – 1996. – Vol.79(7). – P.1857-1867

- Киселев А.В. Межмолекулярные взаимодействия в адсорбции и хроматографии. М.: Высшая школа. 1986. 360 с.