Наноструктурированные полиметаллические системы

К.А. Датий1,2, А.С Вальнюкова1,2, Ю.А. Захаров 1,2, В.М. Пугачев 1

1 Кемеровский государственный университет, ул. Красная 6, 650043,

2Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН,

г. Кемерово, пр. Советский 18, 650000

E–mail: zaharov@kemsu.ru

Работа содержит обобщение и анализ полученных результатов в области  изучения свойств наноструктурированных порошков (НСП) Fe-Co-Ni, Cd-Ni, полученных методом жидкофазного восстановления прекурсоров: форморазмерные характеристики и морфология частиц, фазовые составы и структурные параметры, состав поверхности и термостимулированные превращения, а также магнитные свойства [1-4]. Комплекс результатов позволяет впервые рассмотреть и классифицировать общие особенности свойств таких систем относительно массивных в равновесном состоянии и обсудить причины этих особенностей, связанные с наноразмерностью структурированных кристаллитов и неравновесностью НСП.

Морфология НСП качественно подобна и описывается трехуровневой моделью: нанокристаллиты (7-30 нм для разных систем) формируют компактные агрегаты (60-250 нм.), которые образуют рыхлые агломераты суб- и микронных размеров.

На поверхностях НСП сорбированы H2O, O2 и CO2 ; слои 1-5 нм. окислены до гидроксидов, окислов и вероятно, основных карбонатов, претерпевающих термораспад при температурах ниже температур разложения их в макроразмерных состояниях.

Особенности диаграмм фазовых состояний дают основание для введения представления о специфической для каждого НСП области повышенных температур- как следствие энергонасыщенности ввиду наноразмерности и неравновесности систем, а также проявляются в образовании неравновесных твердых растворов компонент, в особенностях формирования интерметаллидов и в нарушении правила фаз Гиббса вследствие образования также неравновесных многофазных структур.

Особенности фазовых составов и фактор наноразмерности определяют специфику магнитных характеристик систем, в наибольшей мере проявляющуюся в многофазных составах и позволяющую в широких пределах изменять их намагниченность и коэрцитивную силу.

Литература

1. Захаров Ю.А., Пугачев В.М., Датий К.А., Додонов В.Г., Карпушкина Ю.В. Получение и некоторые свойства наноразмерных порошков системы Fe-Co-Ni // Вестник Кемеровского государственного университета. 2013. № 3-3 (55). С. 77-80..

2. Датий К.А., Зюзюкина Е.Н., Попова А.Н., Захаров Ю.А., Пугачев В.Г., Додонов В.М. Наноразмерные порошки смешанных гидроксидов металлов подгруппы железа. Письма о материалах. 2015. Т. 5. № 1 (17). С. 105-109.

3. Popova A.N., Zaharov Yu.A., Pugachev V.M. Materials Letters, 2012, vol. 74, pp. 173-175.

4. Pugachev V.M., Datiy K.A., Valnyukova A.S., Ananyeva M.V., Kalenskii A.V. Synthesis of copper nanoparticles for use in an optical initiation system. Наносистемы: физика, химия, математика. 2015. Т. 6. № 3. С. 361-365.

Работа выполнена  при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-33-00829 мол_а