Анализ термических и электропроводящих свойств купрата Nd1.9Sr1.1Cu2O6+δ 
со структурой второго члена ряда фаз Раддлесдена-Поппера

Кострецова Наталья Борисовна

Студентка

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия.
E–mail: kostretchova@gmail.com

Поиск альтернативных способов получения и переработки энергии является одним из приоритетных и наиболее популярных направлений современных исследований. Перспективным решением поставленных на сегодня проблем в этой области являются твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) [1]. Однако они обладают рядом недостатков, препятствующих их повсеместному применению в качестве альтернативного источника электроэнергии. В частности, достаточно высокая область рабочих температур (800-1000°С) ограничивает возможность применения различных материалов в качестве функциональных элементов ТОТЭ, а также ведет к деградации устройства в целом. В связи с этим, одной из важных задач текущих исследований является снижение рабочих температур топливной ячейки без потери ее мощностных характеристик. Поиск эффективных катодных материалов, обладающих высокой каталитической активностью, уровнем термического и химического расширения, сопоставимым с аналогичными значениями для анода и электролита, является одним из основных способов решения данной задачи.

Среди перспективных катодных материалов, которые могли бы использоваться в области умеренных температур (500-750оС), можно выделить сложные оксиды состава      Ln3-xSrxCu2O6+δ, обладающие слоистой структурой, относящейся ко второму члену ряда фаз Раддлесдена-Поппера [2]. Среди них, в качестве объекта исследования в нашей работе был выбран состав Nd1.9Sr1.1Cu2O6+δ.

Синтез образца был проведен твердофазным методом на воздухе. Контроль фазового состава осуществляли с помощью метода рентгенофазового анализа. Для исследования термического и химического расширения купрата использовался метод высокотемпературной дилатометрии. В диапазоне рабочих температур ТОТЭ (500-1000оС) величина коэффициента термического расширения составила 14.4  10-6 К-1, что приемлемо для использования материала в качестве компонента топливной ячейки. В свою очередь, оценка химического расширения состава была проведена в атмосферах с различным содержанием кислорода в температурном диапазоне 650-950°С. Установлено, что максимальное значение химического расширения не превышает 0.22%. Электропроводность соединения была измерена четырехзондовым методом на постоянном токе в интервале температур 100-900°С при различных парциальных давлениях кислорода (рО2=10-3-1 атм). Температурная зависимость проводимости имела полупроводниковый характер вне зависимости от активности кислорода в газовой фазе. Величина проводимости составила ~10 См/см при 900оС на воздухе. Было показано, что при максимальном значении температуры (900оС) проводимость в окислительных условиях (рО2=1атм) увеличивается на 25%, а в восстановительных (рО2=10-3 атм) – уменьшается на 32%. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности дальнейшего исследования купрата Nd1.9Sr1.1Cu2O6+δ в качестве катодного материала ТОТЭ.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 14-08-01260).

Литература

1. Kharton V.V. Solid State Electrochemistry. I: Fundamentals, Materials and their Applications // Wiley-VCH, Weinheim, Germany. 2009.

2. Kim Y.N., Manthiram A. Ln1.85Sr1.15Cu2-xCoxO6+δ intergrowth oxide as cathodes for intermediate temperature solid oxide fuel cells // Electrochimica Acta. 2012, v. 70. p. 375–381.