Анионообменные свойства слоистых гидроксосоединений редкоземельных металлов

Подлесный Антон Константинович

Студент

Япрынцев Алексей Дмитриевич

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет наук о материалах, Москва, Россия

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН

podlesn98@hotmail.com

В 2006 г. был открыт новый класс анионообменных материалов, аналогов гидроталькита, слоистых гидроксосоединений редкоземельных элементов (СГ РЗЭ, англ. LRH). Химический состав СГ РЗЭ отвечает формуле Ln2(OH)5A·xH2O (Ln=Y, Nd-Tm, A=Cl-, NO3-). Значительный интерес к ним связан в первую очередь с возможностью сочетания уникальных свойств лантанидов (оптических, магнитных, каталитических), обусловленный их электронным строением, и интеркалированных в межслоевое пространство лигандов для создания полифункциональных материалов.

Несмотря на то, что на сегодняшний день накоплено достаточно много информации о строении и свойствах различных СГ РЗЭ, механизмы, влияние морфологии и состава на ход анионообменных реакций для СГ РЗЭ практически не обсуждались – в отличие от СДГ, для которых разработаны термодинамические модели анионного обмена и выяснены основные закономерности протекания анионообменных реакций с их участием. В случае СГ РЗЭ такая информация позволит осуществлять контроль состава и структуры соединений, получаемых анионным обменом (в т.ч. с двумя типами анионов в структуре).

Цель работы – установление закономерностей анионообменных реакций между слоистым гидроксонитратом иттрия и анионами ряда алифатических сульфокислот C12H25SO4-, C6H13SO-4, C10H21SO-4, C8H17SO-4.

В ходе работы были решены следующие задачи:

1. Синтез слоистого гидроксонитрата иттрия методом гомогенного гидролиза в присутствии гексаметилентетрамина с последующим исследованием состава и морфологии полученного соединения методами РФА, ТГА и РЭМ.

2. Проведение анионообменных реакций между слоистым гидроксонитратом иттрия и рядом солей алифатических сульфокислот.

3. Анализ продуктов ионного обмена слоистого гидроксонитрата иттрия с солями алифатических сульфокислот с использованием методов РФА, УФ-видимой спектроскопии и рентгеноспектрального микроанализа.

Показано, что интеркаляция анионов сульфокислот приводит к образованию фаз, характеризующихся различным межслоевым расстоянием. Установлен факт формирования промежуточных продуктов анионного обмена, содержание которых и скорость формирования конечного продукта определяется размером анионов сульфокислот.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (№14-03-00907).