Синтез и характеризация магнитных наночастиц Fe3O4 и γ-Fe2O3

Богдан А.C.

Аспирант

Международный Исследовательский Центр «Интеллектуальные Материалы», Южный Федеральный Университет, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: bogdan1a1s1@gmail.com

Диапазон применения магнитных частиц достаточно широк. Магнитные наночастицы активно используются в решении ряда медицинских задач, таких как магнитная сепарация, гипертермия, адресная доставка лекарств и магнитная резонансная томография [1]. Ввиду высокой биосовместимости, низкой токсичности, способности выводиться из организма, а также стабильности магнитных характеристик оксиды железа занимают отдельную позицию среди магнитных частиц [2].

Целью данной работы является разработка методов получения наночастиц магнетита (Fe3O4) и/или маггемита (γ-Fe2O3), и исследование их физико-химических свойств.

Синтез наночастиц осуществлялся сольвотермальным и микроволновым методами. Размер частиц был рассчитан из данных порошковой рентгеновской дифракции, просвечивающей электронной микроскопии, динамического светорассеяния. Полученные магнитные частицы были изучены с помощью инфракрасной, XANES и Мессбауэровской спектроскопии с последующей оценкой цитотоксичности синтезированных наночастиц на культуре клеток HeLa.

Микроволновым способом наночастицы получали согласно следующей процедуре: соль ацетилацетоната железа (III) растворяли в 18,75 мл олеиламина, затем реакционную смесь продували аргоном в течение 15 минут для удаления кислорода. Колбу с реагентами помещали в микроволновую печь Discover SP (CEM) и выдерживали при 120 °С в течение часа, а затем при 185 °С в течение 90 минут при постоянном перемешивании. По истечении указанного времени полученная суспензия была охлаждена до комнатной температуры, осадок отделен от раствора на магните, многократно промыт этанолом и высушен в вакуумной печи при 40 °С. Было исследовано влияние на микроструктурные характеристики магнитных частиц введения в исходную реакционную среду соли NaAuCl4·2H2O.

При получении наночастиц сольвотермальным методом соль ацетилацетоната железа (III) растворяли в 50 мл олеиламина, реакционную смесь продували аргоном в течение 30 минут. Сосуд с реагентами помещали в реактор высокого давления Berghof BR-200 и выдерживали при температуре 185 °С в течение 72 часов. Отделение магнитных частиц, промывка и сушка осуществлялись, как и для частиц, полученных микроволновым методом. Было изучено влияние введения соли NaAuCl4·2H2O, а также вариации длительности формирования магнитных частиц на их микроструктурные свойства.

Синтезированные материалы характеризовались низкой токсичностью.

Литература

1. A.K. Gupta, M. Gupta. Synthesis and surface engineering of iron oxide nanoparticles for biomedical applications. Biomaterials, 2005, 26, 3995-4021.

2. S. Laurent, D. Forge, M. Port, A. Roch, C. Robic, L. V. Elst, and R. N. Muller. Magnetic iron oxide nanoparticles: synthesis, stabilization, vectorization, physicochemical characterizations, and biological applications. Chem. Rev., 2008, 108, 2064-110.

Исследование выполнено за счет гранта Российского Научного Фонда (проект № 14-35-00051)