Углепластики для высокотемпературных применений на основе легкоплавких фталонитрильных связующих.

Тимошкин И.А.

аспирант

Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

е–mail: timoshkin.ilya@gmail.com

В настоящее время одним из основных индикаторов промышленного прогресса и научно-технического уровня является замена традиционных изделий из металла на полимерные и композиционные материалы. С расширением области применения полимерных материалов, растут требования к качеству материала, его механико-прочностным и термическим показателям. Анализ мировых разработок материалов для применения в аэрокосмической и других областях, где востребованы композиционные материалы с высокими эксплуатационными характеристиками, показал перспективность полимерных матриц на основе соединений из класса фталонитрилов. Основным преимуществом данного класса соединений является повышенная стойкость к термоокислению и действию высоких температур до 400°С. Таким образом, целью работы стала разработка методики получения углепластиков на основе фталонитрильных связующих с заданными характеристиками.

В рамках первого года обучения были поставлены следующие задачи: а) разработать составов связующих для формования углепластиков различными методами, б) сформовать пробные образцы углепластика методами вакуумной инфузии и инжекции в форму, в) определить механические характеристики полученных образцов.

В ходе работы была проведена анализ свойств связующих различных составов на основе четырех мономеров (Рис.1.) методами ДСК, ТГА и с помощью определения механических характеристик смол.

1)           2)

3)

4)

Рис.1. Мономеры, используемые для получения связующего

Наиболее подходящими с технологической точки зрения для вакуумной инфузии оказались два состава из первых трех мономеров, для инжекции в форму – на основе кремнийсодержащего и фосфорсодержащего мономера и 1,3-бис(3,4-дицианофенокси)бензола. На этих связующих были получены образцы углепластика соответствующими методами.

Так же были проведены исследования комплекса механических характеристик углепластиков, включающие прочностные свойства при растяжении, сжатии, межслоевом сдвиге и сдвиге в плоскости при нормальной и повышенной температуре (300°С). Таким образом, была показана возможность получения высоких прочностных характеристик углепластиков. Падение значений прочности при межслоевом сдвиге незначительно и находится в пределах погрешности. Увеличение прочности при растяжении образцов, полученных инфузионным методом, с увеличением температуры, что объясняется увеличением эластичности матрицы при нагревании.