Создание мемристоров на основе плёнок анодного оксида титана

Мельникова П.А.

Студентка

Факультет наук о материалах Московского государственного университета

имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия

e-mail melnikova.p.a@gmail.com

В настоящее время становится всё более актуальным использование энергонезависимых микроустройств с большим сроком службы. Одним из примеров устройств такого типа являются мемристоры – от комбинации английских слов «memory» и «resistor». Они имеют структуру металл – полупроводник – металл (МПМ), где в качестве полупроводника используют нестехиометричные соединения, в которых под действием протекающего тока возможен транспорт дефектов структуры. Мы рассматривали мемристоры, переключение которых из высокорезистивного состояния (Off) в низкорезистивное состояние (On) происходит за счет экранирования барьера Шоттки, образующегося при контакте оксида и металла. Образование барьера Шоттки происходит в случае формирования области пространственного заряда - ионизованных доноров или акцепторов со стороны полупроводника, а переключение мемристора происходит за счет диффузии кислородных вакансий к области контакта металл-оксид и экранирования барьера Шоттки при большой концентрации вакансий. При этом реализуется биполярный тип переключения, в котором состояния On и Off находятся в разных полярностях. Основными характеристиками мемристора являются соотношение сопротивлений в высоко- и низкорезистивном состояниях, потенциал, необходимый для переключения, и воспроизводимость переключений.

Целью данной работы является получение устройств со структурой Au-TiO2-x-Au и изучение их мемристивных свойств. Оксид титана получен анодированием Ti подложки с чистотой 99,6% в электролите 0.16М Na2B4O7 при потенциостатическом анодировании при плотностях тока 0.05, 0.1, 0.2, 0.8 А/см2 и ограничении по напряжению 60В. После анодирования на поверхность титана наносились золотые контакты методом магнетронного напыления. Вольт-амперные характеристики  измерялись в диапазоне напряжений ±(1.5 - 2,5)В со скоростью развертки 50 мВ/с и предельном токе 10 мА.

Была получена серия образцов, часть из которых показала хорошо воспроизводимые мемристивные свойства, соотношение сопротивлений составило Roff/Ron=34, потенциал переключения 1,5В. С помощью рамановской спектроскопии был проанализирован фазовый состав образцов - образцы содержат как фазу анатаза, так и фазу рутила. Так же на основании анализа спектров диффузного отражения с использованием модели интерферометра Фабри – Перо была определена толщина сформированных оксидных пленок и построен график зависимости толщины  образцов от условий анодирования.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №16-08-00574