Оценка эффективности минеральных сорбентов и терморасщепленного графита для очистки вод от нефтепродуктов

Чечетко Екатерина Сергеевна

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет почвоведения, Москва, Россия
E–mail: katerina-chechetko@mail.ru

Способы очистки вод от нефтепродуктов, основанные на использовании различных сорбентов, являются весьма эффективными и успешно применяются для ликвидации загрязнений в целях обеспечения экологической безопасности.

В настоящее время рынок сорбентов представлен многочисленными разновидностями сорбентов, для которых установлены нефтеёмкость и другие физико-химические характеристики. Поглотительная способность сорбентов зависит не только от свойств  самого сорбента, но и от условий его применения, таких как:  толщина нефтяной пленки, температура, вязкость нефтепродуктов, содержание в нефти газа, легких фракций, эмульгированной воды. Не смотря на обширный современный рынок сорбентов работы по созданию новых, более эффективных и более дешевых сорбентов не прекращаются.

Цель работы заключается в том, чтобы оценить эффективность промышленных   минеральных сорбентов  и промышленного терморащепленного графита для очистки воды от нефтепродуктов.

Объектами исследования являются промышленные сорбенты на минеральной основе– «Вспученный вермикулит» и  «Новосорб», промышленный сорбент «Терморащепленный графит».

Эксперимент был проведен при двух разных температурах- 22°С и 10°С. Для  сорбентов использовали заявленную производителем и увеличенную в два раза нефтеемкость , в 3-х кратной повторности.

Из жидкой фазы нефтепродукты были извлечены гексаном и определены методом газовой хроматографии и методом флюоресцентной  спектроскопии.

Выводы:

1.Установлено, что ни один из исследованных промышленных сорбентов не способен сорбировать нефть в количестве, заявленном производителем.

2.Эффективность сорбции нефти  исследованными промышленными сорбентами убывает в ряду: «Вспученный вермикулит» > «Новосорб» >> «Терморащепленный графит».

3.При понижении температуры с 22°С до 10°С эффективность всех исследованных промышленных сорбентов снизилась.

4. Установлено, что сорбент «Новосорб» не обладает 100% плавучестью, как это указывает производитель.