Извлечение ионов кадмия фуллеренсодержащими углеродными волокнами

Кожанова А.А.

Студент

Башкирский государственный университет, химический факультет, Уфа, Россия

E-mail: alena_kozhanova@mail.ru

Для концентрирования и выделения из водных сред катионов тяжелых металлов перспективны модифицированные углеродные волокна. Введение в качестве модификатора в углеродную матрицу фуллеренов позволяет повысить адсорбционную активность углеродных волокон к металлам.  Настоящая работа посвящена получению фуллеренсодержащих углеродных тканей. Были использованы активированные и графитированные углеродные ткани, полученные из гидратацеллюлозы. В качестве наполнителя -модификатора был использован толуольный раствор фуллерена С60 (степень чистоты 99,9%).  Модифицирование углеродных тканей проводили методом импрегнирования, для чего навеску адсорбента заливали 0,02% раствором фуллерена и оставляли на 24 часа при комнатной температуре. Высушенные модифицированные адсорбенты проверяли на способность к извлечению катионов кадмия в статических условиях.  Предварительно были установлены рабочие параметры сорбционных исследований: время контакта сорбент-сорбат, рН, температура.  Концентрацию кадмия определяли с помощью инверсионно-вольтамперометрии на ИВА-5. Кинетику сорбции ионов кадмия проводили методом ограниченного объема при модуле равным 100.

Анализ кинетических кривых показал, что максимальное извлечение ионов кадмия фуллеренсодержащими углеродными тканями при комнатной температуре устанавливается в течение 2-3 часов. Степень извлечения кадмия активированной модифицированной тканью при комнатной температуре и рН=5 составляет 79%, а графитированной - 74%.  Извлечение ионов кадмия не модифицированной активированной углеродной тканью составляет 35 %, а не модифицированная графитированная углеродная ткань кадмий не извлекает.  Улучшение сорбционных свойств модифицированных углеродных тканей по сравнению с исходными можно объяснить увеличением количества сорбционных центров и удельной поверхности адсорбентов.

Для определения параметров, характеризующих сорбционные свойства полученных адсорбентов, были получены изотермы сорбции ионов кадмия при предварительно выбранных рабочих параметрах сорбции. Рассчитаны емкости монослоя, константы сорбционного равновесия.

1. Джаманбалин К.К., Бижанова А.С. Новые интеллектуальные материалы – фуллерены и углеродные нанотрубки. // Глобальный научный потенциал. – 2015. №1(46).

2. Зубов, В.И. Третья, молекулярная форма углерода – фуллерены, фуллериты и фуллериды. Предыстория. Открытие и физические свойства. // Известия высших учебных заведений. – 2010. Т.50, №10.

3. Мчедлов-Петросян М.О. Растворы фуллерена С60: коллоидный аспект. // Хiмiя, фiзика та технологiя поверхнi. – 2010. Т.1, №1. С. 19-37.