Синтез метатезисного поли (3,3,4-трифтор-4-перфторбензилтрициклононена-7)

Акмалов Тимур Рикзаевич

Аспирант

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени

Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail: atr@ips.ac.ru

Ранее мы показали, что введение Si-содержащих групп в метатезисные и аддитивные полинорборнены приводит к заметному росту газопроницаемости. На их основе были разработаны высокопроницаемые материалы, относящиеся к группе наиболее проницаемых полимеров [1]. Анализ литературных данных [2,3] позволяет заключить, что положительное влияние на уровень газопроницаемости может оказывать также введение фторсодержащих заместителей в полинорборнены.

С целью исследования влияния природы бокового фторсодержащего заместителя на газотранспортные характеристики полимера нами был синтезирован новый поли(3,3,4-трифтор-4-перфторбензилтрициклононен) в присутствии катализатора Граббса первого поколения.  Полимер был синтезирован в два этапа: сначала на основе регио- и стереоспецефической реакции [2σ+2σ+2π]-циклоприсоединения квадрициклана и перфтораллилбензола был получен мономер, который далее успешно вовлечен в метатезисную полимеризацию (Схема 1).

Схема 1. Синтез и полимеризация мономера.

Полимеризацию проводили в системе из двух растворителей C6F6/THF так как конечный полимер растворим в гексафторбензоле, а катализатор в тетрагидрофуране. В результате метатезисной полимеризации был получен неописанный ранее фторсодержащий политрициклононен, обладающий пленкообразующими свойствами. Данный продукт оказался аморфным полимером с температурой стеклования около 112оС и характеристической вязкостью 0,85 дл/г в C6F6.

Таким образом, в присутствии катализатора Граббса I-го поколения был синтезирован новый высокомолекулярный фторсодержащий политрициклононен по метатезисной схеме и исследованы его свойства.

Литература

1. Chapala P.P., Finkelshtein E. Sh., et al. // Macromolecules, 2015, 48 (22), pp 8055–8061.

2. Yampolskii Y. P., et al. // Rus. J. Gen. Chem. 2009. V. 79. P. 657.

3. Teplyakov V. V., Finkel’shtein E. S., et  al. // Macromolecules. 1992. V. 25. P. 4218.