Новые композиционные материалы на основе монтмориллонита и отходов производства полифторированного спирта

Живолуп Светлана Сергеевна

Студентка

Волгоградский государственный технический университет,

химико-технологический факультет, Волгоград, Россия

На основе технологических отходов производства полифторированного спирта-теломера получены органофильные композиты со слоистым алюмосиликатом монтмориллонитом. Проанализирована его структура и возможные направления практического использования.

Полифторированные спирты-теломеры H(CF2CF2)nCH2OH со степенью теломеризации n=2÷5 являются побочными продуктами промышленного производства 1,1,3-тригидроперфторпропанола-1 (ПФС n=1), который используется в качестве высокоэффективных эмульгаторов в процессах эмульсионной полимеризации фторсодержащих мономеров, агентов для разделительных жидкостей («Фолитол»), используемых в погружных электронасосах в нефтеперерабатывающей промышленности, компонентов высокотемпературных масел, смазок и клеевых композиций (клей «Спрут»), гидрофобизирующих агентов (латексов) текстильных материалов, реагентов для получения фторированых моно- и дикарбоновых кислот, добавок к резиновым смесям для улучшения их перерабатываемости, универсальных растворителей и поверхностно-активных веществ.

Общая схема промышленного синтеза 1,1,3-тригидроперфторпропанола-1 и образования теломерных отходов имеет вид:

nCF2=CF2 + CH3OH → H(CF2CF2)nCH2OH,

где n=1 – основной продукт промышленного производства; n=2÷5 – побочные продукты (технологические отходы производства, разделяемые методом вакуумной дистилляции) [1,2].

Целью работы являлось получение органоминеральных комплексов на основе слоистых наноглин Na+-монтмориллонитового типа и 1,1,5-тригидроперфторпентанола-1 (ПФС n=2) в среде органического растворителя (н-гексан) при температуре 80 0С. Содержание ПФС n=2 в наноглине составило 22,7 % масс.

Структура полученного органофильного фторсодержащего композита была подтверждена методами рентгенодифракционного анализа и ИК Фурье спектроскопии. Органомодифицированный монтмориллонит в дальнейшем может быть использован в качестве нанонаполнителя для улучшения свойств (термостойкость, светостойкость, гидролитическая устойчивость, износостойкость, пониженная горючесть) карбо- и гетероцепных полимеров.

Литература

1. Кудашев С.В. Композиционные материалы на основе высокомолекулярных соединений и дисперсных систем органической и органоминеральной природы / С. В. Кудашев, В. Ф. Желтобрюхов, Т. И. Даниленко; ВолгГТУ. – Волгоград, 2015. – 160 с.

2. http://www.halopolymer.ru Сайт  ОАО «ГалаПолимер Пермь»