Сверхшитые сополимеры N-винилпирролидона с регулируемой нанопористой структурой

Фадеева Н.В.

Аспирант

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской академии наук, Черноголовка, Россия

E-mail: natali-vi@inbox.ru

Получены сверхсшитые сополимеры N-винилпирролидона (ВП) с диметакрилатом триэтиленгликоля (ДМТЭГ) методом трехмерной радикальной сополимеризации в массе в присутствии темплатных агентов с функцией порогенов, состоящих из тех же мономерных звеньев, что и полимерная сетка. В качестве темплатов использовали разветвленные сополимеры, синтезированные радикальной сополимеризацией в присутствии передатчика цепи – 1-декантиола (ДТ) [1] при мольном соотношении реагентов [ВП]:[ДМТЭГ]:[ДТ], равном 100:12:12, и различном разбавлении толуолом реакционных смесей. Состав макромолекулярных темплатов, их молекулярно-массовые характеристики и температуры стеклования были определены, соответственно, с помощью 1Н ЯМР, ИК-спектроскопии, ГПХ в двухдетекторном варианте и ДСК. Методом ДРС показано, что амфифильные макромолекулы темплатов образуют устойчивые агрегаты в этаноле и в смеси ВП с диметакрилатом.

В результате микрофазового разделения, индуцированного трехмерной радикальной сополимеризацией, макромолекулы темплатов и их агрегаты выделялись в отдельные области, равномерно распределенные в полимерном теле. Дисперсная фаза отличалась от полимерной матрицы показателем преломления, и полученные сополимеры заметно опалесцировали. Методом ДСК обнаружены две температуры стеклования, соответствующие полимерной матрице и макромолекулярному темплатному агенту.

Показано, что макромолекулярные темплаты экстрагируются из полимерных композитов с помощью “хорошего” растворителя, и его макромолекулы являются инертными в трехмерной радикальной сополимеризации. На месте дисперсной фазы после извлечения темплата в полимерных сетках остаются стабильные нанопоры. По данным сканирующей электронной микроскопии, поры канального типа пронизывают полимерную сетку и выходят на поверхность. Их размеры и объем, а также значения удельной поверхности были определены методом низкотемпературной адсорбции азота.

Установлена зависимость удельной поверхности Sуд и поровых характеристик от молекулярной массы темплатного агента. Так, пористые полимерные сетки, полученные с использованием макромолекулярного темплата с Mw ~14×103, отличались более развитой удельной поверхностью (Sуд. ~26 м2г-1) и содержали, в основном, мезопоры с диаметром до 50 нм. Возрастание молекулярной массы темплата до Mw ~22×103 приводило к заметному увеличению доли макропор. В то же время, темплаты с низкой молекулярной массой (Mw ~1×103) были менее эффективными как порогены. Процессы сорбции паров воды в пористых сополимерах протекали с различной скоростью.

Полученные полимерные сетки с напористой структурой характеризовались высокой степенью сшивания, которая обеспечивала жесткость и механическую стабильность. Предложенный метод позволяет направленно регулировать пористую структуру сетчатых сополимеров за счет молекулярной массы темплата. Благодаря нанопористой структуре и ценным физико-химическим свойствам они могут быть востребованы для решения широкого круга задач биомедицины и биотехнологий.

Литература

1. Курмаз С.В., Пыряев А.Н. Синтез разветвленных сополимеров на основе N-винил-2-пирролидона методом трехмерной радикальной сополимеризации в присутствии агента передачи цепи // Высокомолекулярные соединения. 2010, Серия Б, №1.

Автор выражает благодарность ведущему научному сотруднику, к.х.н. Курмаз С.В. за помощь в проведении работы