Каталитический метод синтеза хлорфосфазенов

Чучалов А.В., Королькова А.А., Мусинов Р.А., Хохлова К.А., Бригаднов К.А.

Студент, студент, студент, студент, аспирант.

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия.

E-mail: soul551@rambler.ru

Развитие химии фосфазенов берет свое начало более полутора веков назад, когда Либих и Вёлер впервые получили продукт взаимодействия пентахлорида фосфора и аммика . В дальнейшем существенный вклад в развитие химии фосфазенов внес Стокс , предложивший циклическую формулу гексахлорциклотрифосфазена и заложивший основу химии органофосфазенов. Первый промышленный метод синтеза хлорциклофосфазенов был предложен Шенком и Рёмером . Данный метод лег в основу современных методов синтеза хлорциклофосфазенов . Однако в связи с возрастающим интересом к различным функциональным органофосфазенам все еще актуальна задача разработки максимально простой и селективной методики синтеза хлорциклофосфазенов с использованием наиболее доступных реагентов.

***

В настоящей работе был осуществлен синтез смесей хлорциклофосфазенов из пентахлорида фосфора и хлорида аммония в кипящем хлорбензоле, в присутствии различных мольных количеств катализатора – металлического цинка. Реакцию проводили при мольном соотношении пентахлорид фосфора : цинк от 1:0,01 до 1:0,2. Полученные хлорциклофосфазены представляли собой смесь фосфазеновых гомологов с размером цикла от 3 до 8 (рис. 1). В качестве побочных продуктов выступают линейные, низкомолекулярные олигофосфазены. Варьированием количества катализатора были определены условия реакции, приводящие к образованию смесей, содержащих, преимущественно, циклы с 3, 4 и 6 звеньями (рис. 2).

Рис. 1. ЯМР 31P-спектр смеси хлорциклофосфазенов, полученных при 1мол. % Zn.

Рис. 1. ЯМР 31P-спектр смеси хлорциклофосфазенов, полученных при 15мол. % Zn.

Liebig, J.V. 1834, 'About some nitrogen compounds', Annales pharmaceutiques françaises, vol. 10, no. 10, pp.

Schenck, R. & Römer, G. 1924, 'Über die Phosphornitrilchloride und ihre Umsetzungen (I.)', Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft (A and B Series), vol. 57, no. 8, pp. 1343-1355.

Sirotin, I., Bilichenko, Y.V., Suraeva, O., Solodukhin, A. & Kireev, V. 2013, 'Synthesis of oligomeric chlorophosphazenes in the presence of ZnCl2', Polymer Science Series B, vol. 55, no. 1-2, pp. 63-68.

Stokes, H. 1897, 'On the chloronitrides of phosphorus', Journal of the American Chemical Society, vol. 19, no., pp. 782-796.

Yuan, F., Zhu, Y., Zhao, J., Zhang, B. & Jiang, D. 2001, 'A Modified Method for Preparation of a Pure Octachlorocyclotetraphosphazene', Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, vol. 176, no. 1, pp. 77-81.