Биологически активные соединения на основе  Na-КМЦ

Ахмедов Олий Равшанович

Младший научный сотрудник

Институт Биоорганической химии имени  А.С. Садыкова, Ташкент, Узбекистан.

E-mail: ibchem@uzsci.net

В химии высокомолекулярных соединений большое развитие получили исследования, посвященные синтезу производных полисахаридов, обладающих антимикробной активностью. Известно, что путем введения в структуру полисахаридов различных функциональных групп (-SO3-, -COO-), ионов металлов (Ag+, Hg+, Cu+) или бактерицидных веществ, удается получить соединения, обладающие антимикробной активностью [1,2].

Исходя из выше изложенного, нами получен антимикробный полимер на основе Na-КМЦ. Синтез данного соединения включает два этапа:

1.  Химическая модификация Na-КМЦ с периодатом натрия, в целях введения  в структуру полимера альдегидных групп, способных вступать в реакцию с соединениями, содержащими  первичные амина группы.

2. Реакция конденсации диальдегида Na-КМЦ с гуанидин гидрокарбонатом. Путем изменения времени реакции и соотношения реагентов, получены соединения с различным содержанием гуанидиновых групп. Установлены оптимумы: соотношение диальдегид Na-КМЦ:гуанидин=1:2,2; время продолжительности реакции 15 мин.

Структура и состав полученных продуктов исследованы методам ИК- спектроскопии и элементным анализом.

Проведенные исследования по изучению острой токсичности показали, что гуанидин содержащие производные Na-КМЦ относятся к классу малотоксичных веществ.

Исследования по изучению антимикробной активности полученных соединений выявили, что они обладают антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, а также грибов Candida albicans.

Установлена прямая зависимость антимикробной активности препаратов от количественного содержания гуанидиновых групп в макромолекуле Na-КМЦ.

Литература

- Liu K., Xu Y., Lin X., Chen L., Huang L., Cao Sh., Li J.  Synergistic effects of guanidine-grafted CMC on enhancing antimicrobial activity and dry strength of paper // Carbohydrate Polymers. 2014. V.110. p. 382-387.

- Снежко В.А., Комар В.П., Хомяков К.П., Вирник А.Д., Жбанков Р.Г., Розенберг Г. Я., Роговин З.А. Синтез водорастворимых производных декстрана, содержащих химически присоединенные антибиотики //   Высокомолекулярные  соединения. 1974.  № 10 Т. 16 А. С. 2233-2238.